|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2522 |
|  | от 10.12.2004 |
|  | на бланке № ____ на 11 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

лаборатории технической диагностики и наладки управления автоматизации открытого акционерного общества «Беларуськалий»

| № п/п | ## Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Октябрьская, 69 а, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | ## Оборудование, ## работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, ## трубопроводы в пределах котла ## Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, ## трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13716-73 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20426-82 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100). ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 1.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4030-2011 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 1.7* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 1.8** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 1.9** |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сварные соединения |  | СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 1.10** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.1** | ## Грузоподъемные краны и механизмы, съемные грузозахватные приспособления и органы грузоподъемных механизмов, тара ## Грузоподъемные краны и механизмы, съемные грузозахватные приспособления и органы грузоподъемных механизмов, тара | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20426-82 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4030-2011 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 2.7* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 2.8** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 2.9** |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сварные соединения |  | СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 2.10** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 3.1** | ## Технологическое оборудование и технологические трубопроводы ## Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20426-82 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4030-2011 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 3.7* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 3.8** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 3.9* |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сварные соединения | ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 4.1** | ## Трубопроводы сетей водоснабжения и канализации ## Трубопроводы сетей водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 20426-82 СП 4.01.06-2024 СНиП 3.05.03-85 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100). ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4030-2011 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 4.7* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 4.8** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 4.9* |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сварные соединения |  | СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 5.1** | ## Газопроводы ## Газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20426-82 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100). ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 5.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4030-2011 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 5.7* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 5.8** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 5.9* |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сварные соединения |  | СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 6.1** | ## Металлические конструкции ## Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20426-82 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 1.04.04-2023 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.5** |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 6.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4030-2011 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 6.7* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 6.8** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 6.9* |  | 24.10/ 29.121, 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сварные соединения |  | СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 7.1** | ## Горно-шахтное оборудование; ## нефтепромысловое оборудование и бурильные трубы ## Горно-шахтное оборудование; ## нефтепромысловое оборудование и бурильные трубы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей. Утв. Постановление МЧС РБ от 14.12.2023 №67 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100). ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4030-2011 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 7.6* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 7.7** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 7.8* |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сварные соединения |  | СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 7.9** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 8.1** | ## Ковши и грузозахватные элементы для транспортировки и разливки жидкого металла | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СП 1.04.04-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении , транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов Утв. Постановлением МЧС РБ №67 от 01.10.2024 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 12503-75 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4030-2011 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 8.6* |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -сварные соединения -основной металл |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 8.7** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлуоресцентный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 8.8* |  | 24.10/ 29.12124.10/ 29.061 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сварные соединения |  | СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 8.9** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 9.1*** | Роторные машины и оборудование | 28.25/ 35.059 | Измерение параметров вибрации: -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение | ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ 25364-97 ГОСТ 32106-2013 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей. Утв. Постановление МЧС РБ от 14.12.2023 №67 ТНПА и другая документация | ГОСТ ИСО 10816-1-97 МВИ.МН 2763-2007 |
| 10.1** | Стальные канаты | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод, -внешний осмотр и измерения: -основной металл | ГОСТ 3241-91 ГОСТ 3077-80 ГОСТ 7669-80 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом месторождений каменной и калийных солей. Утв. Постановление МЧС РБ от 14.12.2023 №67 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| 10.2** |  | 25.93/ 32.089 | Магнитный метод |  | МВИ.МН 3809-2011 |
| 11.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции) | 100.13/ 41.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические характеристики: -скорость потока; -расход воздуха; -давление; -температура; -влажность; -геометрические параметры | СН 4.02.03-2019 ТКП 497-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 12.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 41.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические характеристики: -расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; -расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; -избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, тамбур-шлюзах; -перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; -геометрические параметры | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 13.1 *** | Аппараты и электротехнические устройства переменного тока напряжением свыше 1000 В | 27.12/ 32.147 | Тепловой контроль | ГОСТ 8024-90 ТКП 181-2023 ТКП 339-2022 ТНПА и другая документация | МВИ.МН3854-2011 |
| 14.1 *** | Здания и сооружения (ограждающие конструкции) | 100.13/ 34.065 | Тепловой контроль: -теплотехнические испытания (измерение температуры) | СП 2.04.01-2020 ГОСТ 30494-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 26629-85 СТБ 1478-2004 МВИ.МН 4420-2012 МВИ.МН 5656-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева