|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.4328 |  |  |
|  | от 19.11.2012 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 17 листах |  |  |
|  | редакция 05 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года испытательной лаборатории неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМЭКСПЕРТИЗА"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чернышевского, 8, каб. №13/220, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Объекты и производства с физическими, физико-химическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных средств, имеющих в своем составе взрывоопасные технологичес-кие блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.20/32.115 25.11/32.115 25.29/32.115 28.13/32.115 28.14/32.115 28.21/32.115 28.25/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 1011-2-2006 СТБ EN 1011-3-2009 СТБ EN 1011-4-2009 СТБ EN 1011-5-2009 СТБ EN 10027-1-2009 СТБ EN 10027-2-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10204-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 3834-4-2011 СТБ ISO 3834-5-2011 СТБ ISO/TR 3834-6-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ 2634-2023 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-172-2010 СН 1.03.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.13/32.030 28.14/32.030 28.21/32.030 28.25/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3*** | Объекты и производства с физическими, физико-химическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных средств, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.20/29.143 25.11/29.143 25.29/29.143 28.13/29.143 28.14/29.143 28.21/29.143 28.25/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 |
| 1.4*** |  | 24.20/32.103 25.11/32.103 25.29/32.103 28.13/32.103 28.14/32.103 28.21/32.103 28.25/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 1.5*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.13/32.030 28.14/32.030 28.21/32.030 28.25/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 |
| 1.6*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.13/32.030 28.14/32.030 28.21/32.030 28.25/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 1.7** |  | 24.20/18.115 25.11/18.115 25.29/18.115 28.13/18.115 28.14/18.115 28.21/18.115 28.25/18.115 | Металлографи-ческие исследования: - сварные соединения, испытания макроскопи- ческие |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | испытания микроскопи- ческие |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - основной металл определение макрострукту- ры металла |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  |  | определение глубины обезуглерожен-ного слоя, метод М |  | ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
| 1.7** | Объекты и производства с физическими, физико-химическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных средств, имеющих в своем составе взрывоопасные технологичес-кие блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.20/18.115 25.11/18.115 25.29/18.115 28.13/18.115 28.14/18.115 28.21/18.115 28.25/18.115 | определение неметалличес-ких включений, метод П, метод Л |  | ГОСТ 1778-70 п.п.3.3, 3.4 |
|  |  |  | выявление и определение величины зерна |  | ГОСТ 5639-82, кроме п.п.2.1.2 - 2.1.6 |
|  |  |  | определение микроструктуры материалов |  | ГОСТ 8233-56 |
|  |  |  | определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |
| 1.8*** |  | 25.29/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 1.9*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006; ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.10*** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 2.1*** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.20/32.115 25.11/32.115 25.29/32.115 28.14/32.115 28.25/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 34283-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ 34233.3-2017 ГОСТ 34233.6-2017 ГОСТ 34233.8-2017 ГОСТ 34233.9-2017 ГОСТ 25215-82 ГОСТ 8233-56 ГОСТ ЕН 10028-1-2007 ГОСТ ЕН 10028-2-2007 ГОСТ ЕН 10028-3-2007 ГОСТ ЕН 10028-4-2007 ГОСТ ЕН 10028-5-2007 ГОСТ ЕН 10028-6- 2007 ГОСТ ЕН 10028-7-2007 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ EN 13445-1-2009 СТБ EN 13445-2-2009 СТБ EN 13445-4-2009 СТБ EN 13445-6-2009 СТБ EN 13445-8-2009 СТБ ЕН 1011-2-2006 СТБ EN 1011-3-2009 СТБ EN 1011-4-2009 СТБ EN 1011-5-2009 СТБ EN 10027-1-2009 СТБ EN 10027-2-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10204-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 3834-4-2011 СТБ ISO 3834-5-2011 СТБ ISO/TR 3834-6-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 1.04.04-2023 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. постановлением МЧС РБ от 28.12.2017 № 46 ПБ 03-593-03 «Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов». Утв. постановлением Госгортехнадзор России от 09.06.2003 №77 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.14/32.030 28.25/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3*** |  | 24.20/29.143 25.11/29.143 25.29/29.143 28.14/29.143 28.25/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 |
| 2.4*** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.20/32.103 25.11/32.103 25.29/32.103 28.14/32.103 28.25/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 2.5*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.14/32.030 28.25/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 |
| 2.6*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.14/32.030 28.25/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 2.7** |  | 24.20/18.115 25.11/18.115 25.29/18.115 28.13/18.115 28.14/18.115 28.21/18.115 28.25/18.115 | Металлографи-ческие исследования: - сварные соединения испытания макроскопи- ческие |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | испытания микроскопи- ческие |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - основной металл определение макроструктуры металла |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  |  | определение глубины обезуглерожен-ного слоя, метод М |  | ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
|  |  |  | определение неметаллических включений, метод П, метод Л |  | ГОСТ 1778-70 п.п.3.3, 3.4 |
|  |  |  | выявление и определение величины зерна |  | ГОСТ 5639-82, кроме п.п.2.1.2 - 2.1.6 |
| 2.7** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.20/18.115 25.11/18.115 25.29/18.115 28.13/18.115 28.14/18.115 28.21/18.115 28.25/18.115 | определение микроструктуры материалов |  | ГОСТ 8233-56 |
|  |  |  | определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |
| 2.9** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006; ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.10*** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 3.1*** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления Объекты магистральных трубопроводов | 24.20/32.115 25.11/32.115 25.29/32.115 28.13/32.115 28.14/32.115 28.25/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 8233-56 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2039-2010 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 1714-2002 СТБ ЕН 1011-2-2006 СТБ EN 1011-3-2009 СТБ EN 1011-4-2009 СТБ EN 1011-5-2009 СТБ EN 10027-1-2009 СТБ EN 10027-2-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10204-2009 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ЕН 13480-4-2005 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 3834-4-2011 СТБ ISO 3834-5-2011 СТБ ISO/TR 3834-6-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ИСО 10124-2001 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.13/32.030 28.14/32.030 28.25/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3*** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления Объекты магистральных трубопроводов | 24.20/29.143 25.11/29.143 25.29/29.143 28.13/29.143 28.14/29.143 28.25/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 |
| 3.4*** |  | 24.20/32.103 25.11/32.103 25.29/32.103 28.13/32.103 28.14/32.103 28.25/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 3.5*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.13/32.030 28.14/32.030 28.25/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 |
| 3.6*** |  | 24.20/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 28.13/32.030 28.14/32.030 28.25/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 3.7** |  | 24.20/18.115 25.11/18.115 25.29/18.115 28.13/18.115 28.14/18.115 28.25/18.115 | Металлографи-ческие исследования: - сварные соединения испытания макроскопичес-кие |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | испытания микроскопичес-кие |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - основной металл определение макроструктуры металла |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  |  | определение глубины обезуглерожен-ного слоя, метод М |  | ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
| 3.7** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления Объекты магистральных трубопроводов | 24.20/18.115 25.11/18.115 25.29/18.115 28.13/18.115 28.14/18.115 28.25/18.115 | определение неметалличес-ких включений, метод П, метод Л |  | ГОСТ 1778-70 п.п.3.3, 3.4 |
|  |  |  | выявление и определение величины зерна |  | ГОСТ 5639-82, кроме п.п.2.1.2 - 2.1.6 |
|  |  |  | определение микроструктуры материалов |  | ГОСТ 8233-56 |
|  |  |  | определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |
| 3.8*** |  | 25.29/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 3.9** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 3.10** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 4.1*** | Технологичес-кие трубопроводы | 24.10/32.115 25.11/32.115 25.29/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 8233-56 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 1714-2002 СТБ ЕН 1011-2-2006 СТБ EN 1011-3-2009 СТБ EN 1011-4-2009 СТБ EN 1011-5-2009 СТБ EN 10027-1-2009 СТБ EN 10027-2-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10204-2009 СТБ ЕН 13480-1-2005 СТБ ЕН 13480-2-2005 СТБ ЕН 13480-3-2005 СТБ ЕН 13480-4-2005 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 3834-4-2011 СТБ ISO 3834-5-2011 СТБ ISO/TR 3834-6-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ИСО 10124-2001 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 1.04.04-2023 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрыво- опасных химических производств и объектов. Утв. постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ПБ 03-593-03 «Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов». Утв. постановлением Госгортехнадзор России от 09.06.2003 №77 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2*** |  | 24.10/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3*** |  | 24.10/29.143 25.11/29.143 25.29/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 |
| 4.4*** |  | 24.10/32.103 25.11/32.103 25.29/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.5*** | Технологичес-кие трубопроводы | 24.10/32.030 25.11/32.030 25.29/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 |
| 4.6*** |  | 25.11/32.030 25.29/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 4.7** |  | 24.10/18.115 25.11/18.115 25.29/18.115 | Металлографи-ческие исследования: - сварные соединения испытания макроскопи-ческие |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | испытания микроскопичес-кие |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - основной металл определение макроструктуры металла |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  |  | определение глубины обезуглерожен-ного слоя, метод М |  | ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
|  |  |  | определение неметаллических включений, метод П, метод Л |  | ГОСТ 1778-70 п.п.3.3, 3.4 |
|  |  |  | выявление и определение величины зерна |  | ГОСТ 5639-82, кроме п.п.2.1.2 - 2.1.6 |
|  |  |  | определение микроструктуры материалов |  | ГОСТ 8233-56 |
| 4.7** | Технологичес-кие трубопроводы | 24.10/18.115 25.11/18.115 25.29/18.115 | определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |
| 4.8** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006; ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 4.9** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 5.1*** | Автомобильный транспорт для перевозки опасных грузов | 24.10/32.115 25.11/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ EN 12972-2020 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 1714-2002 СТБ ЕН 1011-2-2006 СТБ EN 1011-3-2009 СТБ EN 1011-4-2009 СТБ EN 1011-5-2009 СТБ EN 10027-1-2009 СТБ EN 10027-2-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10204-2009 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 3834-4-2011 СТБ ISO 3834-5-2011 СТБ ISO/TR 3834-6-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь 17.05.2021 № 35 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2*** |  | 24.10/32.030 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3*** |  | 24.10/29.143 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 |
| 5.4*** |  | 24.10/32.103 25.11/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.5*** | Автомобильный транспорт для перевозки опасных грузов | 24.10/32.030 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 |
| 5.6*** |  | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 5.7** |  | 24.20/18.115 25.11/18.115 | Металлографи-ческие исследования: - сварные соединения испытания макроскопичес-кие |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | испытания микроскопичес-кие |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - основной металл определение макроструктуры металла |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  |  | определение глубины обез-углероженного слоя, метод М |  | ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
|  |  |  | определение неметаллических включений, метод П, метод Л |  | ГОСТ 1778-70 п.п.3.3, 3.4 |
|  |  |  | выявление и определение величины зерна |  | ГОСТ 5639-82, кроме п.п.2.1.2 - 2.1.6 |
|  |  |  | определение микроструктуры материалов |  | ГОСТ 8233-56 |
|  |  |  | определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |
| 5.8*** | Автомобильный транспорт для перевозки опасных грузов | 25.29/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) -сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 5.9*** |  | 24.10/32.166 25.11/32.166 | Измерение сопротивления отдельных участков электрических цепей |  | МВИ. МН 6055-2018 |
| 5.10** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006; ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 5.11** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 6.1** | Изделия машинострое-ния и металло-производства | 24.10/32.115 25.11/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7829-70 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 26645-85 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 8233-56 СТБ 1014-95 СТБ 1022-96 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ EN 10025-2-2009 СТБ EN 10025-3-2009 СТБ EN 10027-1-2009 СТБ EN 10027-2-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10204-2009 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3** |  | 24.10/29.143 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 |
| 6.4** |  | 24.10/32.103 25.11/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.5** |  | 24.10/32.030 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 |
| 6.6** | Изделия машинострое-ния и металло-производства | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 6.7** |  | 24.20/18.115 25.11/18.115 24.10/18.115 25.11/18.115 | Металлографи-ческие исследования: - сварные соединения испытания макроскопи-ческие |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | испытания микроскопичес-кие |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - основной металл определение макроструктуры металла |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  |  | определение глубины обезуг-лероженного слоя, метод М |  | ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
|  |  |  | определение неметаллических включений, метод П, метод Л |  | ГОСТ 1778-70 п.п.3.3, 3.4 |
|  |  |  | выявление и определение величины зерна |  | ГОСТ 5639-82, кроме п.п.2.1.2 - 2.1.6 |
|  |  |  | определение микроструктуры материалов |  | ГОСТ 8233-56 |
|  |  |  | определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |
| 6.8** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006; ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 6.9** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 7.1*** | Металлические конструкции Металлические конструкции | 24.10/32.115 25.11/32.115 | Оптический метод (внеш-ний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 8233-56 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 1714-2002 СТБ ЕН 1011-2-2006 СТБ EN 1011-3-2009 СТБ EN 1011-4-2009 СТБ EN 1011-5-2009 СТБ EN 10027-1-2009 СТБ EN 10027-2-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10204-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 3834-4-2011 СТБ ISO 3834-5-2011 СТБ ISO/TR 3834-6-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 054-2007 СП 1.04.04-2023 СН 1.03.01-2019 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 7.2*** |  | 24.10/32.030 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3*** |  | 24.10/29.143 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | АМИ. МН 0096-2023 |
| 7.4*** |  | 24.10/32.103 25.11/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.5*** |  | 24.10/32.030 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отражен-ного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 |
| 7.6*** |  | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 7.7** |  | 24.20/18.115 25.11/18.115 | Металлографи-ческие иссле-дования: - сварные соединения испытания макроскопи-ческие |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | испытания микроскопичес-кие |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - основной металл определение макроструктуры металла |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  |  | определение глубины обез-углероженного слоя, метод М |  | ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
|  |  |  | определение неметаллических включений, метод П, метод Л |  | ГОСТ 1778-70 п.п.3.3, 3.4 |
|  |  |  | выявление и определение величины зерна |  | ГОСТ 5639-82, кроме п.п.2.1.2 - 2.1.6 |
|  |  |  | определение микроструктуры материалов |  | ГОСТ 8233-56 |
|  |  |  | определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |
| 7.8** | Металлические конструкции | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод: - сварные соединения - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006; ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 7.9** |  | 24.10/32.089 | Метод магнитной памяти металла: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 8.1*** | Объекты железно- дорожного транспорта (грузовые вагоны) Объекты железно- дорожного транспорта (грузовые вагоны) | 24.10/32.11525.11/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения | ТКП 054-2007 СТБ 2534-2018 ГОСТ EN 12972-2020 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ EN 12972-2020 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕN 1714-2002 СТБ ЕН 1011-2-2006 СТБ EN 1011-3-2009 СТБ EN 1011-4-2009 СТБ EN 1011-5-2009 СТБ EN 10027-1-2009 СТБ EN 10027-2-2009 СТБ EN 10088-1-2009 СТБ EN 10088-2-2009 СТБ EN 10204-2009 СТБ ISO 3834-1-2010 СТБ ISO 3834-2-2010 СТБ ISO 3834-3-2010 СТБ ISO 3834-4-2011 СТБ ISO 3834-5-2011 СТБ ISO/TR 3834-6-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Утв. пост. МЧС РБ от 28.12.2021 №85 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2*** |  | 24.10/32.030 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.3*** |  | 24.10/29.143 25.11/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ МН. 4819-2013 |
| 8.4*** |  | 24.10/32.103 25.11/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.5*** |  | 24.10/32.030 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод отражен-ного излучения (эхо метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ EH 583-2-2005 СТБ EH 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 |
| 8.6*** |  | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ПБ 03-593-03 |
| 8.7*** |  | 24.20/18.115 25.11/18.115 | Металлографи-ческие исследо-вания: - сварные соединения испытания макроскопи-ческие |  | СТБ ЕН 1321-2004 |
|  |  |  | испытания микроскопичес-кие |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - основной металл определение макроструктуры металла |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  |  | определение глубины обезуглерожен-ного слоя, метод М |  | ГОСТ 1763-68 п.1.2 |
|  |  |  | определение неметаллических включений, метод П, метод Л |  | ГОСТ 1778-70 п.п.3.3, 3.4 |
|  |  |  | выявление и определение величины зерна |  | ГОСТ 5639-82, кроме п.п.2.1.2 - 2.1.6 |
|  |  |  | определение микроструктуры материалов |  | ГОСТ 8233-56 |
|  |  |  | определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 8233-56 р.1, р.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                  Т.А. Николаева