|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4105 от 30.06.2010 на бланке № на 7 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июня 2025 года

центра «Стройконтроль»

Открытого акционерного общества «Мозырьпромстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с/с Козенский, д. 54, 247767, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.6* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 *** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.054 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 |
| 2.5* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |
| 2.6* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 |
| 3.4* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.121 | Прочность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.6* |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |
| 3.7* |  | 08.12/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 4.1 *** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 4.2* |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 4.3* |  | 23.63/ 26.095 | Прочность |  | СТБ 2264-2012 п.7.9 |
| 4.4* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 4.5* |  | 23.63/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |
| 4.6* |  | 23.63/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 4.7* |  | 23.63/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 п.5 |
| 4.8* |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 4.9* |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 5.1** | Смеси бетонные | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость по показателям подвижности и жесткости | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.п.5.1-5.3, 5.4.1-5.4.3 |
| 6.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86 п.п.1.2, 1.3 СТБ 1307-2012 п.7.12 | ГОСТ 5802-86 п.п.1.2, 1.3 СТБ 1307-2012 п.7.1 |
| 6.2** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 6.3* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 6.4* |  | 23.64/ 29.128 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п.4 |
| 6.5* |  | 23.64/ 29.151 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 6.6* |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5802-86 п.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.7* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1307-2012 | СТБ 1307-2012 п.7.12 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 6.8* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 |
| 6.9* |  | 23.64/ 29.040 | Насыпная плотность сухих смесей |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 7.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.061 | Размеры, отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.2 *** |  | 23.61/ 11.116 | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |
| 7.3 *** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 22904-2023 |
| 8.1 *** | Кирпич и камни керамические | 23.32/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1160-99 п.6.9 | СТБ 1160-99 п.6.9 |
| 8.2* |  | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | СТБ 1160-99 | ГОСТ 8462-85 |
| 8.3* |  | 23.32/ 26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
| 9.1 *** | Кирпич и камни силикатные | 08.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 379- 2015 табл.2 | ГОСТ 379-2015 п.6.5 табл.2 |
| 9.2* |  | 08.11/ 29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 379- 2015 | ГОСТ 8462-85 |
| 9.3* |  | 08.11/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
| 10.1 *** | Грунты | 08.12/ 42.000 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |
| 10.2* |  | 08.12/ 29.151 100.06/ 29.151 | Влажность | СТБ 943-2007 | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 10.3* |  | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 10.4 *** |  | 08.12/ 29.119 100.06/ 29.119 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Степень уплотнения |  | СТБ 2176-2011 п.п.6.1, 6.3 СТБ 1377-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5* | Грунты | 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) | СТБ 943-2007 | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 11.1 *** | Конструкции стальные | 25.11/ 29.061 | Отклонение линейных размеров от номинальных и отклонение формы от проектной | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.2 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.3 *** |  | 25.11/ 32.044 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.302-88 п.3.7 |
| 11.4 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий |  | ГОСТ 9.402-2004 |
| 11.5 *** |  | 25.11/ 11.116 | Качество грунтовки и окраски |  | ГОСТ 9.032-74 |
| 11.6 *** |  | 25.11/ 11.116 25.11/ 29.061 | Качество сварных швов |  | СТБ 1133-98 |
| 12.1 *** | Устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  |  |  |
|  |  | 43.99/ 29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | СП 1.03.14-2024 ГОСТ 26433.2 -94 |
|  |  | Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов |  |  |  |
| 12.2 *** |  | 43.99/ 29.119 43.99/ 29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1164.2-2009 п.5.5 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 12.3 *** |  | 08.12/ 29.119 100.06/ 29.119 08.12/ 29.040 100.06/ 29.040 | Плотность грунта |  | СТБ 2176-2011 п.п.6.1,6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 *** | Антикоррозионные покрытия | 43.29/ 35.060 43.29/ 35.065 | Условия производства работ |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.4 |
| 13.2 *** |  | Подготовка поверхности |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхности |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.5.1 |
| 13.3 *** |  | 43.29/ 29.151 | Влажность поверхности -бетонной -деревянной |  |  | СТБ 1684-2006 п.5.2 ГОСТ 16588-91 п.1 ГОСТ 21718-84 |
| 13.4 *** |  | 43.29/ 29.145 | Температура поверхности и применяемых материалов |  |  | СТБ 1684-2006 п.5.3 |
| 13.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие подготовки поверхности требованиям проектной документации |  |  | СТБ 1684-2006 п.5.6 |
| 13.6 *** |  | Лакокрасочные, мастичные, шпаклёвочные и наливные полимерные покрытия. Комбинированные покрытия |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.6.4 |
| 13.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.п.6.9 |
| 13.8 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 13.9 *** |  | Покрытия гуммировочные |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.п.7.6, 10.12 |
| 13.10 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.п.7.9, 10.14 |
| 13.11 *** |  | Облицовочные и футеровочные покрытия |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
| 14.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 приложение Б п.Б 29.4 табл.Б29.1 ТКП 339-2022 п.п.4.3, 4.4.28.6 | МВИ. КЛ 211-2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 14.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2023 приложение Б, п.Б 29.2 | МВИ. КЛ.211-2020 |
| 15.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 |  | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 339-2022 п.8.7 СН 4.04.01-2019 | МВИ. КЛ.212-2020 |
| 15.2 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Время отключения при дифференциальном токе | ТКП 339-2022 п.8.7 | МВИ. КЛ.212-2020 |
| 15.3 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Ток утечки | СН 4.04.01-2019 п.16.3 | МВИ. КЛ.212-2020 |
| 16.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 приложение Б, п.Б.7.2 табл.Б.7.2 п.5 | АМИ. КЛ 0001-2024 |
| 17.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 приложение Б, п.Б.27.1 табл. Б 27.1 | АМИ. КЛ 0001-2024 |
| 17.2 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Испытание цепи «Фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТКП 181-2023 приложение Б, п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ. КЛ 0002-2024 |
| 18.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ. КЛ 0001-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 *** | Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением: скорость движения воздуха, габаритные размеры вентиляционного канала, количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 приложение Г, СП 4.02.07-2024 п.6.8 НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н, ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева