ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «28» ноября 2025 г.

Закрытого акционерного общества «Могилевский комбинат силикатных изделий»

наименование юридического лица

лаборатории контроля производства

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.2845

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Блоки стеновые из ячеистых бетонов | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1117-98 СТБ 1570-2005 СТБ EN 771-4-2014 ГОСТ 31360-2024 ГОСТ 31359-2024 EN 771-4:2011 +А1:20151 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1117-98, п.п. 5.8–5.12 СТБ EN 771-4-2014, Прил. А, В ГОСТ 31360-2024, п. 6.9 EN 771-4:2011 +А1:2015 An.А, В1 | ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев |
| 1.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 772-16-2014 EN 772-16:20111 |  |
| 1.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ EN 772-1-2020 EN 772-1:20111 +А1:2015 |  |
| 1.4* |  | 23.61/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ EN 772-1-2020 EN 772-1:20111 +А1:2015 |  |
| 1.5* |  | 23.61/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 СТБ EN 772-13-2008 EN 772-13:20001 |  |
| 1.6* | Блоки стеновые из ячеистых бетонов | 23.61/ 29.040 | Влажность | СТБ 1117-98 СТБ 1570-2005 СТБ EN 771-4-2014 ГОСТ 31360-2024 ГОСТ 31359-2024 EN 771-4:2011 +А1:20151 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.2-2020 СТБ EN 772-10-2008 EN 772-10:19991 |  |
| 1.8* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005 , Прил. Б СТБ EN 15304-2011 EN 15304:20101 |  |
| 1.9* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1117-98, п. 6.8 СТБ 1618-2006 |  |
| 1.10* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005, Прил. А СТБ EN 680-2008 EN 680:20051 |  |
| 2.1 *** | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1034-96 СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1034-96, п.п. 5.7, 5.8, 5.12 |  |
| 2.2 ** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 17177-94 п. 6 |  |
| 2.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие и изгиб |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17177-94 п. 15 |  |
| 2.4* |  | 23.61/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 2.5* |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 2.6* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1034-96, п. 4.2.1 СТБ 1618-2006 |  |
| 3.1 *** | Армированные изделия из ячеистых бетонов (перемычки брусковые, панели стеновые наружные) | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1332-2002 СТБ 1570-2005 ГОСТ 31360-2024 ГОСТ 31359-2024 EN 12602:20161 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1332-2002, п. 6.2 ГОСТ 13015.1-81, п. 20 |  |
| 3.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 3.3 *** |  | 26.61/29.061 | Качество лицевых поверхностей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 3.4* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 3.5* |  | 23.61/ 29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |  |

| 3.6* | Армированные изделия из ячеистых бетонов (перемычки брусковые, панели стеновые наружные) | 23.61/29.040 | Плотность | СТБ 1332-2002 СТБ 1570-2005 ГОСТ 31360-2024 ГОСТ 31359-2024 EN 12602:20161 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7* |  | 23.61/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 3.8* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1570-2005, Прил. Б СТБ EN 15304-2011 |  |
| 3.9 *** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 3.10* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1618-2006 СТБ 1332-2002 п. 6.6 |  |
| 3.11* |  | 23.61/29.061 | Усадка при высыхании |  | СТБ 1570-2005, Прил. А СТБ EN 680-2008, EN 680:20051 |  |
| 5.1 *** | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 20.16/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1437 -2004 ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1437-2004, п.п. 6.7; 6.8; 7.6; 7.8 ГОСТ 15588-2014, п.п. 6.6-6.8 |  |
| 5.2 ** |  | 20.16/29.061 | Геометрические размеры и стабильность размеров напольных плит |  | СТБ 1437-2004 п. 7.2 ГОСТ 17177-94 п. 4-6 ГОСТ 15588-2014 п.7.2 СТБ ЕN 1604-2016 |  |
| 5.3* |  | 20.16/29.040 | Плотность |  | СТБ 1437-2004 п. 7.3 ГОСТ 17177-94 п. 7 ГОСТ 15588-2014 п.7.3 |  |
| 5.4* |  | 20.16/29.121 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |  | СТБ 1437-2004 п. 7.4 ГОСТ 17177-94 п. 13 ГОСТ 15588-2014 п.7.5 |  |
| 5.5* |  | 20.16/29.121 | Прочность при изгибе |  | СТБ 1437-2004 п. 7.4 ГОСТ 17177-94 п. 15 ГОСТ 15588-2014 п.7.7 |  |
| 5.6* |  | 20.16/25.047 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004 п. 7.8 ГОСТ 15588-2014, п. 7.10 |  |
| 5.7* |  | 20.16/29.040 | Влажность |  | СТБ 1437-2004, п.п. 7.4.1, 7.4.2 ГОСТ 17177-94. п. 8 ГОСТ 15588-2014 п.7.4 |  |
| 5.8* |  | 20.16/29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1437-2004 п.7.6 ГОСТ 15588-2014 п.7.8 ГОСТ 20869-2017 |  |
| 5.9* |  | 20.16/29.145 | Теплопроводность |  | СТБ 1437-2004 п.7.7 ГОСТ 15588-2014 п.7.9 СТБ 1618-2006 |  |
| 5.10* |  | 20.16/29.040 | Сорбционная влажность | ТУ BY 100122953.001-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17177-94 п. 9 |  |
| 6.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п. 7.1 ГОСТ 5802-86, п.п. 1.2, 1.3 |  |
| 6.2 ** |  | 23.64/29.144 | Подвижность или консистенция |  | ГОСТ 5802-86 п. 2 ГОСТ 310.4-81 СТБ 1307-2012 п. 7.5 |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.144 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 5802-86 п. 2 |  |
| 6.4* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п. 7 |  |
| 6.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п. 6 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 6.6* |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 |  |
| 6.7* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |  |
| 6.8* |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п. 4 |  |
| 6.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п. 10 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1307-2012 п. 7.15 |  |
| 6.10* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием, прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | ГОСТ 28574-2014 п. 5 СТБ 1307-2012, п. 7.12, п. 7.16 |  |
| 6.11* |  | 23.64/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.п. 1.3, 10 |  |
| 6.12* |  | 23.64/11.116 | Усадка |  | СТБ 1307-2012 п. 7.13 |  |
| 6.13* |  | 23.64/29.144 | Растекаемость |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |
| 6.14* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |

| 7.1 *** | Составы клеевые полимерминеральные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1621-2006 п. 6.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 23.64/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 СТБ 1307-2012 п. 7.7 |  |
| 7.3* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |
| 7.4* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |  |
| 7.5* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |  |
| 7.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |
| 7.7* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |  |
| 8.1 *** | Композиции защитно- отделочные | 20.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1263-2001 ГОСТ 5802-86 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001 п. 8.1 ГОСТ 5802-86, п.п. 1.2, 1.3 |  |
| 8.2* |  | 20.30/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 СТБ 1307-2012 п. 7.7 |  |
| 8.3* |  | 20.30/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |
| 8.4* |  | 20.30/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п. 5 |  |
| 8.5* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |  |
| 8.6* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |
| 8.7* |  | 20.30/29.040 | Остаток на сите 0,2 мм |  | ГОСТ 23789-2018 п. 5 |  |
| 8.8* |  | 20.30/11.116 | Начало схватывания |  | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |
| 8.9* |  | 20.30/11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |  |
| 8.10* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытия (цвет) |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.4 |  |
| 8.11* |  | 20.30/11.116 | Усадка |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |  |
| 8.12* |  | 20.30/11.116 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |  |
| 8.13* |  | 20.30/29.121 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1263-2001 п. 8.14 ГОСТ 19007-73 |  |

| 8.14* | Композиции защитно- отделочные | 20.30/ 08.169 | Водородный показатель | СТБ 1263-2001 ГОСТ 5802-86 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1263-2001 п. 8.19 ГОСТ 28196-89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.15* |  | 20.30/ 08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1263-2001 п. 8.20 ГОСТ 31939-2022 |  |
| 9.1 *** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1035-96 п. 6.1 СТБ 1545-2005 п. 4 |  |
| 9.2 ** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005 п. 5 |  |
| 9.3* |  | 23.63/29.128 | Расслаиваемость |  | СТБ 1545-2005 п. 8 |  |
| 9.4* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 СТБ 1545-2005 п. 6 |  |
| 9.5* |  | 23.63/29.061 | Сохраняемость удобоукладываемости во времени |  | СТБ 1545-2005 п. 10 |  |
| 10.1* | Бетон | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п. 4 |  |
| 10.2 ** |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие, прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 |  |
| 10.3 ** |  | 23.63/29.121 | Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012 |  |
| 10.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |  |
| 10.5* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0 -95 ГОСТ 10060.1 -95 ГОСТ 10060.2 -95 |  |
| 10.6 * |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 11.1 *** | Кирпич и камни силикатные | 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 379-2015 СТБ EN 771-2-2014 EN771-:20111+А1:2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 379-2015, п.п. 6.5-6.7 СТБ EN 771-2-2014, Таблица А.1 EN 771-2:20111 +А1:2015 TableА1 |  |
| 11.2 ** |  | 23.99/29.061 | Геометрические параметры, размеры и дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 379-2015, п.п. 7.1-7.7 СТБ EN 772-16-2014 EN 772-16:20111 |  |
| 11.3* |  | 23.99/29.121 | Прочность при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 8462-85 СТБ EN 772-1-2020 EN 772-1:20111+А1:2015 |  |

| 11.4* | Кирпич и камни силикатные | 23.99/29.040 | Масса | ГОСТ 379-2015 СТБ EN 771-2-2014 EN771-2:20111+А1:2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7025-91 п. 1.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5* |  | 23.99/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 7025-91 п. 5 СТБ EN 772-13-2008 EN 772-13:20001 |  |
| 11.7* |  | 23.99/29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п. 2 СТБ EN 772-21-2014 EN 772-21:20111 |  |
| 11.8* |  | 23.99/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91 п. 7 СТБ EN 772-18-2014 EN 772-18:20111 |  |
| 12.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1077-97 СТБ 1076-97 СТБ 1319-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1077-97 СТБ 1076-97 СТБ 1319-2002 ГОСТ 13015.1-81 п. 20 |  |
| 12.2 *** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 12.3 *** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя |  | ГОСТ 22904-93 |  |
| 12.4 ** |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие, класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 |  |
| 12.5 * |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |  |
| 12.6 * |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 12.7 ** |  | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 15.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.69/29.061 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | СТБ 2061-2010 СТБ 1163-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2061-2010, п.6.1 СТБ 1163-2012, п.7.1 ГОСТ 8829-94 |  |

| 16.1 *** | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9179-2018 ГОСТ 22688-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9179-2018, п. 6.5.1 ГОСТ 22688-2018, п.п. 3.2, 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  | 23.52/08.149 | Активные оксиды кальция и магния |  | ГОСТ 22688-2018, п. 4.1 |  |
| 17.1 *** | Песок для строительных работ и для производства силикатных изделий | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1727-2007 ГОСТ 8736-2014 СТБ EN 12620-2010 EN12620:20021+А1:2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1727-2007 п. 5.7 ГОСТ 8735-88 п. 2 |  |
| 17.2 * |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п. 3 СТБ EN 933-1-2015 |  |
| 17.3 * |  | 08.12/08.052 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5 СТБ EN 933-1-2015 |  |
| 17.7* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |
| 17.8 * |  | 08.12/08.052 | Содержание органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п. 6 |  |
| 17.9 * |  | 08.12/08.052 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |
| 19.1 *** | Арматурная сталь и закладные изделия. Изделия арматурные и закладные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012, п. 6.14 ГОСТ 5781-82 п. 3.5 ГОСТ 12004-81 п. 1.3 |  |
| 19.2 *** |  | 24.10/29.061 | Геометрические параметры сварных арматурных и закладных изделий |  | ГОСТ 10922-2012, п.п. 7.1- 7.7 СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 19.4 * |  | 24.10/29.137 | Временное сопротивление разрыву. Среднее значение временного сопротивления рабочей арматуры в крестообразных соединениях. Диапазон значений временного сопротивления сварных соединений |  | ГОСТ 12004-81 п. 3.5 СТБ 2174-2011 п. 7.10 |  |
| 19.6 *** |  | 24.10/29.061 | Наличие грата в соединениях контактной сваркой |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.8 СТБ 2174-2011 п. 7.9 |  |

| 19.7 *** | Арматурная сталь и закладные изделия. Изделия арматурные и закладные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/29.061 | Относительная осадка в крестообразных соединениях | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10922-2012 п.7.9 СТБ 2174-2011 п. 7.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.4 |  |
| 20.1 *** |  | 25.11/41.000 | Осмотр сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.5 |  |
| 20.3 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011, п.п.5.7,5.9 |  |
| 20.4 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.10 |  |
| 20.5 *** |  | 25.11/41.000 | Внешний вид конструкций и их креплений, качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011, п. 5.6 |  |
| 20.6 *** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждений и площадок лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011, п.п. 5.12, 5.13 |  |
| 21.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность строповочных устройств | СТБ 1076-97 СТБ 1319-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1726-2007 |  |

| 22.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль): - древесная; цементная; - неорганическая (с содержанием SiO2 в %: менее 70) ПО 0,1 мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны» ГН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами», с доп. пост. МЗ РБ №112 от 22.12.2017, №4 от 05.01.2018 | МВИ. БР 333-2017 (1,0-100 мг/м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5 ** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца; ДИ 0,05-1,25 мг/дм3 |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 22.6 ** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации диоксид кремния аморфного; ДИ 0,5-12,5 мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 4945-88, утв. 22.12.1988 МЗ СССР |  |
| 22.7 ** |  | 100.10/08.169 | Оксид углерода ДИ 0,75-50 мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», ГН «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны» ГН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами», с доп. пост. МЗ РБ №112 от 22.12.2017, №4 от 05.01.2018 | МВИ. МН 5561-2016 |  |
| 22.8 ** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в пыли концентрации кремния диоксида кристаллического; ДИ 0,1-3,0 мг/м3 |  | МВИ. БР 323-2017 |  |

| 23.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 | Серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ 0,08-1,5 мг/м3 | Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. пост. Минздрава РБ от 08.11.2016 №113 | МВИ.МН 4160-2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.4 ** |  | 100.02/08.169 | Углерод оксид, окись углерода, угарный газ) ДИ 0-50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 24.1 ** | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников | 100.01/08.052 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ 15-20000 мкг/м3 | Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленный в Разрешении на выбросы загрязняющих веществ | МВИ. МН 4514-2012 |  |
| 24.2 ** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 24.3 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 24.4 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, углерода оксида (окись углерода, угарный газ), азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ.: О2 0,1-21 % об.; СО 0-5000 мг/м3; NO2 0-6000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 24.4 *** |  | 100.01/08.169 |  |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |

| 25.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2 * |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион ДИ 0,1-100 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование выдаваемое территориальными органами Минприроды Решение Могилевского исполнительного комитета | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |  |
| 25.3 * |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 25.4 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 25.6 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ 3,0–50 мг/дм3 ДИ св. 50 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 25.7 * |  | 100.05/08.156 | Железо ДИ 0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 25.9 * |  | 100.05/08.156 | Сульфаты ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42 -2015 |  |
| 25.10 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 0-14 рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 26.1 *** | Рабочие места. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН от 16.11.2011 №115 ГН от 28.06.2013 №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22 |  |

| 26.2 *** | Рабочие места. Производственная территория | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20, 23, 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20, 23, 25 |  |
| 26.4 *** | Рабочие места. Производственная территория | 100.12/35.063 | Освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002, утв. Минздравом от 27.12.2012 |  |
| 26.5 *** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/34.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ГН «Показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 | МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН от 30.04.2013 №33, гл. 4 |  |
| 26.7 *** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН от 14.12.2012 №198 ГН от 14.12.2012 №198 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 | СанПиН от 14.12.2012 №198, гл. 2 |  |

| 29.4 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.5 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 29.6 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 30.3 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 30.4 ** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);