ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ГОСТ 8735-88 п.2 | с/с Козенский, д.54, 247767, Мозырский район, Гомельская область |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 1.3* |  | 08.12/29.054 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 2.1 ** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 2.3* |  | 08.12/29.054 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 |  |
| 2.5* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |  |
| 2.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 3.1 ** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 |  |
| 3.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |
| 3.5* |  | 08.12/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 3.6* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.17.1, 4.17.2 |  |
| 3.7* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 4.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 |  |
| 4.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |
| 4.3* |  | 23.63/26.095 | Прочность |  | СТБ 2264-2012 п.7.9 |  |
| 4.4* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 4.5* |  | 23.63/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 4.6* |  | 23.63/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 4.7* |  | 23.63/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 п.5 |  |
| 4.8* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 4.9* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |  |
| 5.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость по показателям подвижности и жесткости | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005 п.п.5.1-5.3, 5.4.1-5.4.3 |  |
| 6.1 ** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.п.4.2, 4.3 СТБ 1307-2012 п.7.12 | ГОСТ 5802-2024 п.п.4.2, 4.3 СТБ 1307-2012 п.7.1 |  |
| 6.2 ** |  | 23.64/29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |
| 6.4* |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-2024 п.7 |  |
| 6.5* |  | 23.64/29.151 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |
| 6.6* |  | 23.64/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 5802-2024 п.11 |  |
| 6.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1307-2012 | СТБ 1307-2012 п.7.12 ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |
| 6.8* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-2024 п.13 |  |
| 6.9* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность сухих смесей |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 7.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Размеры, отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 7.2 ** |  | 23.61/ 11.116 | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |  |
| 7.3 ** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 22904-2023 |  |
| 8.1 ** | Кирпич и камни керамические | 23.32/42.000 | Отбор проб | СТБ 1160-99 п.6.9 | СТБ 1160-99 п.6.9 |  |
| 8.2* |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | СТБ 1160-99 | ГОСТ 8462-85 |  |
| 8.3* |  | 23.32/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 9.1 ** | Кирпич и камни силикатные | 08.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 379- 2015 табл.2 | ГОСТ 379-2015 п.6.5 табл.2 |  |
| 9.2* |  | 08.11/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 379- 2015 | ГОСТ 8462-85 |  |
| 9.3* |  | 08.11/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 10.1 ** | Грунты | 08.12/42.000 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |  |
| 10.2* |  | 08.12/29.151 100.06/29.151 | Влажность | СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 10.3* |  | 08.12/29.040 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 10.4 ** |  | 08.12/29.119 100.06/29.119 08.12/29.040 100.06/29.040 | Степень уплотнения |  | СТБ 2176-2025 п.п.6.1, 6.2 СТБ 1377-2003 |  |
| 10.5 * |  | 08.12/29.040 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) | СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 11.1 ** | Конструкции стальные | 25.11/29.061 | Отклонение линейных размеров от номинальных и отклонение формы от проектной | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 11.2 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 11.3 ** |  | 25.11/32.044 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.6.3 |  |
| 11.4 ** |  | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий |  | ГОСТ 9.402-2004 |  |
| 11.5 ** |  | 25.11/11.116 | Качество грунтовки и окраски |  | ГОСТ 9.032-74 |  |
| 11.6 ** |  | 25.11/11.116 25.11/29.061 | Качество сварных швов |  | СТБ 1133-98 |  |
| 12.1 ** | Устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  |  |  |  |
|  |  | 43.99/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов про-ектной документации | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 | СП 1.03.14-2024 ГОСТ 26433.2 -94 |  |
|  |  | Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов |  |  |  |  |
| 12.2 ** |  | 43.99/29.119 43.99/29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 ТНПА на конкретный вид продукции | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 п.п.6.1, 6.2 |  |
| 12.3 ** |  | 08.12/29.119 100.06/29.119 08.12/29.040 100.06/29.040 | Плотность грунта |  | СТБ 2176-2025 п.п.6.1, 6.2 |  |
| 13.1 ** | Антикоррозионные покрытия | 43.29/35.060 43.29/35.065 | Условия производства работ | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.4 |  |
| 13.2 ** |  | Подготовка поверхности |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхности | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.5.1 |  |
| 13.3 ** |  | 43.29/29.151 | Влажность поверхности -бетонной -деревянной |  | СТБ 1684-2006 п.5.2 ГОСТ 16588-91 п.1 ГОСТ 21718-84 |  |
| 13.4 ** |  | 43.29/29.145 | Температура поверхности и применяемых материалов |  | СТБ 1684-2006 п.5.3 |  |
| 13.5 ** |  | 43.29/11.116 | Соответствие подготовки поверхности требованиям проектной документации |  | СТБ 1684-2006 п.5.6 |  |
| 13.6 ** |  | Лакокрасочные, мастичные, шпаклёвочные и наливные полимерные покрытия. Комбинированные покрытия |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.6.4 |  |
| 13.7 ** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.п.6.9 |  |
| 13.8 ** |  | 43.29/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 п.2 |  |
| 13.9 ** |  | Покрытия гуммировочные и оклеечные |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.п.7.6, 10.12 |  |
| 13.10 ** |  | 43.29/29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.п.7.9, 10.14 |  |
| 13.11 ** |  | Облицовочные и футеровочные покрытия |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006 п.11.12 |  |
| 14.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 приложение Б п. Б 29.4, табл. Б29.1 ТКП 339-2022 п.п.4.3, 4.4.28.6 | МВИ. КЛ 211-2020 |  |
| 14.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2023 приложение Б, п. Б 29.2 | МВИ. КЛ.211-2020 |  |
| 15.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 339-2022 п.8.7 СН 4.04.01-2019 | МВИ. КЛ.212-2020 |  |
| 15.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при дифференциальном токе | ТКП 339-2022 п.8.7 | МВИ. КЛ.212-2020 |  |
| 15.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки | СН 4.04.01-2019 п.16.3 | МВИ. КЛ.212-2020 |  |
| 16.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 приложение Б, п.Б.7.2 табл.Б.7.2 п.5 | АМИ. КЛ 0001-2024 |  |
| 17.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 приложение Б, п.Б.27.1 табл. Б 27.1 | АМИ. КЛ 0001-2024 |  |
| 17.2 ** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «Фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТКП 181-2023 приложение Б, п.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ. КЛ 0002-2024 |  |
| 18.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ. КЛ 0001-2024 |  |
| 19.1 ** | Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/23.000 100.13/29.061 | Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением: скорость движения воздуха, габаритные размеры вентиляционного канала, количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 приложение Г, СП 4.02.07-2024 п.6.8 НПА в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н, ГОСТ 12.3.018-79 |  |