ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ ЕН 970-2003; СТБ 1133-98; ГОСТ ISO 17637-2021 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 2.1 ** | Технологическое оборудование | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ ЕН 970-2003; СТБ 1133-98; ГОСТ ISO 17637-2021 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 3.1 ** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ ЕН 970-2003; СТБ 1133-98; ГОСТ ISO 17637-2021 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 4.1 ** | Резервуары, емкости для хранения взрывопожароопасных, токсичных и высокотоксичных продуктов | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ ЕН 970-2003; СТБ 1133-98; ГОСТ ISO 17637-2021 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 5.1 ** | Подъемные сооружения: -грузоподъемные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару); -лифты электрические и гидравлические | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ ЕН 970-2003; СТБ 1133-98; ГОСТ ISO 17637-2021 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 6.1 ** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ ЕН 970-2003; СТБ 1133-98; ГОСТ ISO 17637-2021 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 7.1 ** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ ЕН 970-2003; СТБ 1133-98; ГОСТ ISO 17637-2021 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 8.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 23479-79; СТБ ЕН 970-2003; СТБ 1133-98; ГОСТ ISO 17637-2021 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 9.1 ** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 25.99/ 29.061 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | СТБ 2174-2011 п. 7.1; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 10.1 ** | Образцы сварных соединений (аттестация, квалификация сварщиков, образцы допускных стыков, квалификация технологических процессов сварки) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003; ГОСТ ISO 17637-2021; СТБ 2174-2011 пп.7.9 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 10.2 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - испытание на статическое растяжение (предел текучести, временное сопротивление) | ГОСТ 6996-66 пп. 4, 8; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 10922-2012 пп 7.10-7.14; СТБ 2174-2011 п.7.10; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 1497-84 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |
| 10.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания (испытание на статический изгиб) | ГОСТ 6996-66 п. 9; СТБ ЕН 910-2002; ГОСТ 14019-2003 |  | основной металл; сварные соединения |
| 10.4 * |  | 24.10/ 29. 061 | Механические испытания (угол изгиба) | СТБ ЕН 910-2002 п. 6.5 |  | основной металл; сварные соединения |
| 10.5 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания (испытание на сплющивание) | ГОСТ 8695-2022 |  | основной металл; сварные соединения |
| 10.6 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания (величина и распределение внутренних дефектов на поверхности разрушения образца (трещины, пористость, непровар, несплавление, твердые включения) при механических испытаниях на излом) | СТБ ЕН 1320-2003 | ул. Жилуновича, д.2 корп.6, пом. 3, г. Минск | основной металл; сварные соединения |