ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты (кроме мерзлых) | 08.12/42.000 | Отбор проб (кроме монолитов из буровых скважин, а также из открытых горных выработок) | ГОСТ 12071-2014 | ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 1.3* |  | 08.12/29.119 | Плотность | ГОСТ 30416-2020; ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 1.4* |  |  | Плотность сухого грунта | ГОСТ 5180-2015 п.12 |  |  |
| 1.5** |  |  | Коэффициент уплотнения ускоренным методом динамического зондирования с глубиной контроля до 30 см (кроме пылевато-глинистых) | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.2.1, 6.2.3 |  |  |
| 2.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2; СТБ 1545-2005 п. 4 | ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск |  |
| 2.2** |  | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость (подвижность-осадка конуса с заполнителем крупностью зерен до 40мм включительно) | СТБ 1545-2005 п. 5.3 |  |  |
| 2.3* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п. 6 |  |  |
| 2.4** |  | 23.63/29.145 | Температура бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 9 |  |  |
| 3.1** | Бетоны конструкционные | 23.61/42.000 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2; СТБ 1545-2005 п. 4 | ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск |  |
| 3.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 3.3* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность (для образцов правильной формы) | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 3.4** |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие (метод ударного импульса) | ГОСТ 22690-2015 п. 7.4; СТБ 2264-2012 п.7.9 |  |  |
| 4.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 5802-2024 п. 4.2-4.13; СТБ 1307-2012 п. 7.9 | ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск |  |
| 4.2** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 4.4* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие (не ниже марки М200) | ГОСТ 5802-2024 п. 4.14-4.18, п. 9; СТБ 1307-2012 п. 7.8 |  |  |
| 5.1** | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций, стальных строительных конструкций и трубопроводов | 25.11/32.115 | Контроль внешним осмотром и измерениями | СТБ 1133-98 | ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск |  |
| 6.1** | Объекты строительно-монтажных работ | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) | ГОСТ 14782-86 | ул. Ваупшасова, 3А, 220070 , г. Минск |  |