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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Песок для строительных работ
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	1.2*
	
	08.12/29.040, 08.12/29.142
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3
	
	

	1.3*
	
	08.12/29.040
	Пылевидные и глинистые частицы
	ГОСТ 8735-88 (метод мокрого просеивания) п.5.3
	
	

	1.4*
	
	
	Глина в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	1.5*
	
	08.12/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9.1
	
	

	1.6*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10
	
	

	2.1**
	Щебень и гравий из плотных горных пород
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	2.2*
	
	08.12/29.040, 08.12/29.142
	Зерновой состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	
	

	2.3*
	
	08.12/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17
	
	

	2.4*
	
	08.12/29.040
	Пылевидные и глинистые частицы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1
	
	

	2.5*
	
	
	Зерна пластинчатой и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1
	
	

	3.1**
	Смеси песчано-гравийные
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23735-2014 п.п.5.4, 5.7;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	3.2*
	
	08.12/29.040, 08.12/29.142
	Зерновой состав
	ГОСТ 23735-2014 п.п.6.1, 6.4, 6.5, 6.7;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	
	

	3.3*
	
	08.12/29.040
	Модуль крупности
	ГОСТ 23735-2014 п.6.8;
ГОСТ 8735-88 п.3.5
	
	

	3.4*
	
	
	Пылевидные и глинистые частицы
	ГОСТ 23735-2014 п.п.6.2, 6.6, 6.8;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1;
ГОСТ 8735-88 п.5.3
	
	

	3.5*
	
	08.12/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 23735-2014 п.6.3;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1
	
	

	4.1**
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2;
СТБ 2318-2025 п.5.4
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	4.2*
	
	08.12/29.040, 08.12/29.142
	Зерновой состав
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3;
ГОСТ 8735-88 п.3;
СТБ 2318-2025 п.6.2
	
	

	4.3*
	
	08.12/29.040
	Пылевидные и глинистые частицы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1;
ГОСТ 8735-88 п.5.3;
СТБ 2318-2025 п.6.4
	
	

	4.4*
	
	08.12/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1;
СТБ 2318-2025 п.6.8
	
	

	5.1**
	Гравий, щебень и песок искусственные пористые
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 9758-2012 п.5
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	5.2*
	
	08.12/29.040, 08.12/29.142
	Зерновой состав
	ГОСТ 9758-2012 п.17
	
	

	5.3*
	
	08.12/29.119
	Насыпная плотность
	ГОСТ 9758-2012 п.6
	
	

	5.4*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	ГОСТ 9758-2012 п.15
	
	

	6.1**
	Смеси бетонные
	23.63/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1545-2005 п.4
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	6.2**
	
	23.63/29.144
	Марка по удобоукладываемости: -осадка конуса, -жёсткость
	СТБ 1545-2005 п.п.5.3, 5.4
	
	

	6.3**
	
	23.63/29.119
	Средняя плотность
	СТБ 1545-2005 п.6
	
	

	6.4**
	
	23.63/29.145
	Температура
	СТБ 1545-2005 п.9
	
	

	6.5**
	
	23.63/29.128
	Группа по сохраняемости во времени
	СТБ 1545-2005 п.10
	
	

	7.1**
	Смеси растворные, строительные растворы
	23.64/42.000
	Отбор проб и изготовление образцов
	ГОСТ 5802-2024 п.п.4.2 - 4.7;
СТБ 1307-2012 п.п.7.8, 7.18
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	7.2**
	
	23.64/29.144
	Подвижность растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.5
	
	

	7.3*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 5802-2024 п.9
	
	

	7.4*
	
	23.64/29.119
	Средняя плотность растворной смеси. Средняя плотность раствора
	ГОСТ 5802-2024 п.п.6, 10
	
	

	7.5*
	
	23.64/29.040
	Влажность
	ГОСТ 5802-2024 п.11
	
	

	7.6*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.2-95;
ГОСТ 5802-2024 п.13
	
	

	7.7*
	
	23.64/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д
	
	

	7.8*
	
	23.64/29.040
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	7.9**
	
	23.64/29.144
	Жизнеспособность и группа по сохраняемости подвижности растворной смеси
	ГОСТ 5802-2024 п.5
	
	

	8.1**
	Бетоны тяжёлые конструкционные
	23.63/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10060.0-95 п.п.4.5 - 4.10;
ГОСТ 10180-2012 п.п.4.2, 4.3;
ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д (п.Д 5.1)
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	8.2**
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.п.6, 7.1,7.2, 8;
ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 28570-2019;
СТБ 2264-2012 (метод пластической деформации, метод ударного импульса)
	
	

	8.3*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95 (второй метод)
	
	

	8.4*
	
	23.63/29.119
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020
	
	

	8.5*
	
	23.63/29.040
	Влажность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.2-2020
	
	

	8.6*
	
	23.63/26.141
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	8.7*
	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д (экспресс-метод)
	
	

	9.1**
	Бетоны лёгкие
	23.63/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10060.0-95 п.п.4.5 - 4.10;
ГОСТ 10180-2012 п.п.4.2, 4.3;
ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д (п.Д 5.1)
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	9.2*
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.п.6, 7.1,7.2, 8;
ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 28570-2019
	
	

	9.3*
	
	23.63/29.040
	Влажность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.2-2020
	
	

	9.4*
	
	23.63/26.141
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	9.5*
	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д (экспресс-метод)
	
	

	9.6*
	
	23.63/29.119
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020
	
	

	9.7*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95
	
	

	10.1**
	Сталь арматурная
	24.33/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 12004-81 п.1
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	10.2*
	
	24.33/29.121
	Предел текучести
	ГОСТ 12004-81 п.3
	
	

	10.3*
	
	
	Временное сопротивление разрыву
	
	
	

	10.4*
	
	
	Относительное удлинение
	
	
	

	11.1**
	Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций
	24.33/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 12004-81 п.1
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	11.2*
	
	24.33/29.121
	Условный предел текучести
	ГОСТ 12004-81 п.3
	
	

	11.3*
	
	
	Временное сопротивление разрыву
	
	
	

	11.4*
	
	
	Относительное удлинение
	
	
	

	12.1**
	Изделия арматурные сварные, сварные соединения
	24.33/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 10922-2012 п.п.6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.26;
СТБ 2174-2011 п.п.6.9, 6.10, 6.16
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	12.2*
	
	24.33/29.121
	Временное сопротивление разрыву стыковых соединений
	ГОСТ 12004-81 п.3
	
	

	12.3*
	
	
	Временное сопротивление разрыву нахлёсточных арматурных соединений
	
	
	

	13.1**
	Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций
	24.33/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 12004-81 п.1
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	13.2*
	
	24.33/29.121
	Временное сопротивление разрыву
	ГОСТ 12004-81 п.3
	
	

	13.3*
	
	
	Относительное удлинение
	
	
	

	14.1**
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные. Тяжелые, легкие бетоны железобетонных и бетонных сборных и монолитных конструкций
	23.61/29.121
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод пластической деформации)
	ГОСТ 18105-2018;
СТБ 2264-2012;
СТБ 2674-2025
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	14.2**
	
	
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса)
	ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 22690-2015;
СТБ 2264-2012;
СТБ 2674-2025
	
	

	15.1*
	Бетоны тяжёлые, лёгкие, мелкозернистые, строительные растворы
	23.63/29.040, 23.64/29.040
	Расход составляющих на 1 м3 бетонной смеси
	СТБ 1182-99
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	16.1**
	Грунты
	08.12/29.040
	Коэффициент уплотнения грунтов
	СП 1.03.17-2025;
СТБ 1377-2003 п.6.1;
СТБ 2176-2025 п.6.2
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	16.2**
	
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23735-2014 п.п.5.4, 5.7;
ГОСТ 8269.0-97 п.4.2;
СТБ 1698-2009 п.4.2;
СТБ 2147-2010 п.п.4, 5.1 - 5.7, 5.17, 6.2;
СТБ 2318-2025 п.5.4
	
	

	16.3*
	
	08.12/29.040
	Влажность
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19;
СТБ 1698-2009 п.6.1;
СТБ 2147-2010 п.п.5.9, 5.10
	
	

	16.4**
	
	08.12/29.119
	Плотность
	СТБ 2147-2010 п.п.5.8, 5.12
	
	

	16.5**
	
	
	Максимальная плотность
	СТБ 1698-2009 п.п.4, 5, 6, 7
	
	

	16.6**
	
	
	Коэффициент уплотнения (метод замещения)
	СП 1.03.06-2023;
СП 1.03.17-2025;
СТБ 2147-2010 п.6.2
	
	

	16.7**
	
	08.12/29.040
	Пористость
	СТБ 2147-2010 п.5.14
	
	

	17.1*
	Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.п.6, 7.1,7.2, 8;
ГОСТ 18105-2018;
ГОСТ 28570-2019;
СТБ 1152-99
	ул. Комсомольская, 56, 225202, г. Береза, Березовский район, Брестская область
	

	17.2*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95;
СТБ 1152-99
	
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 07.08.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 07.08.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
Copmuposaro u3 Peecmpa HCA. Hocum uHpopmayuoHHell xapakmep.https://bsca.by/ru/registry/get-file?id=4031322.08.2026 16:26:27, Ne 40313.3569315




