ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 20.59/29.145 | температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 030/2012 |
| 1.1** | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 1.2* ТР | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 20.59/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 28084-89 п. 4.8 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 030/2012 |
| 1.2* | Материалы лакокрасочные | 20.30/08.052 | Массовая доля летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 31939-2022 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 1.3* ТР | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие | 20.59/29.040 | содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область | ТР ТС 030/2012 |
| 1.3* | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.143 | Время и степень высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 1.4* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 1.5* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость покрытия | ГОСТ 7313-75; ГОСТ 8784-75 метод 1 |  |  |
| 1.6* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 1.7* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 1.8* |  | 20.30/33.111 | Блеск покрытия | ГОСТ 896-2021 |  |  |
| 1.9* |  | 20.30/29.121 | Эластичность покрытия при изгибе | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 1.10* |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 1.11* |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия | ГОСТ 15140-78 методы 2-4; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |  |  |
| 1.12* |  | 20.30/33.111 | Условная светостойкость покрытия | ГОСТ 21903-76; ГОСТ 896-2021 |  |  |
| 1.13* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1843-2008 п.9.6 |  |  |
| 1.14* |  | 20.30/29.070 | Способность покрытия шлифоваться и полироваться | ГОСТ 4976-83 п. 4.9; ГОСТ 896-2021; ГОСТ 9754-2020 п.7.12 |  |  |
| 1.15* |  | 20.30/26.080 | Термостойкость покрытия/ Стойкость покрытия к воздействию температуры | ГОСТ 24709-2022 п. 7.2.7; ГОСТ 35089-2024 п.9.8; ТУ BY 500021625.146-2010 п.4.6 |  |  |
| 1.16* |  | 20.30/29.040 | Расслаивание | ГОСТ 23343-78 п.4.11; ГОСТ 25129-2020 п.7.12 |  |  |
| 1.17* |  | 20.30/29.070 | Способность покрытия шлифоваться | ГОСТ 23343-78 п.4.7; ГОСТ 25129-2020 п.7.10; ГОСТ 4976-83 п.4.9; ГОСТ 896-2021 |  |  |
| 1.18* |  | 20.30/29.040 | Степень разбавления | ГОСТ 12707-77 п.3.9; ГОСТ 23343-78 п.4.5; ГОСТ 25129-2020 п.7.4; ГОСТ 6465-2023 п.7.2.4; ГОСТ 6465-76 п.3.5 |  |  |
| 1.19* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к действию нитроэмали | ГОСТ 23343-78 п.4.10; ГОСТ 25129-2020 п.7.11 |  |  |
| 1.20* |  | 20.30/29.070 | Прочность покрытия к истиранию | ГОСТ 20811-2025 метод А; ГОСТ 8747-88 п.13 |  |  |
| 1.21* |  | 20.30/11.116 | Цвет покрытия | ГОСТ 23343-78 п.4.3; ГОСТ 25129-2020 п.7.3; ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76); ГОСТ 6465-2023 п.7.2.1; ГОСТ 6465-76 п.3.3; ГОСТ 9754-2020 п.7.3 |  |  |
| 1.22* |  |  | Внешний вид покрытия | ГОСТ 12707-77 п.3.7; ГОСТ 23343-78 п.4.3; ГОСТ 25129-2020 п.7.3; ГОСТ 6465-2023 п.7.2.2; ГОСТ 6465-76 п.3.4; ГОСТ 9754-2020 п.7.4 |  |  |
| 1.23* |  | 20.30/29.049 | Срок годности эмали, грунтовки, лака/ жизнеспособность после смешения компонентов | ГОСТ 27271-2014; СТБ 1811-2007 п. 9.7 |  |  |
| 1.24* |  | 20.30/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п.2.7; ГОСТ 23955-80 метод А |  |  |
| 1.25* |  | 20.30/11.116 | Цвет по йодометрической шкале | ГОСТ 19266-79 р.1 |  |  |
| 1.26* |  | 20.30/33.111 | Блеск покрытия | ГОСТ 4976-83 п.4.10; ГОСТ 896-2021 |  |  |
| 1.27* |  | 20.30/26.080 | Стойкость покрытия в камере влажности | ТУ РБ 500021625.091-2000 п.4.10; ТУ РБ 500021625.104-2001 п.4.7 |  |  |
| 1.28* |  | 20.30/11.116 | Чистота смолы, лака. Внешний вид пленки лака | ГОСТ 4976-83 п.4.4; ТУ 6-10-612-76 п.4.4; ТУ BY 500021625.115-2008 п. 4.4 |  |  |
| 1.29* |  | 20.30/26.045 | Стойкость пленки к статическому воздействию: -воды, -0,5 % раствора хозяйственного мыла, -5 % раствора соды | ГОСТ 9.403-2022 |  |  |
| 1.30* |  | 20.30/26.080 | Теплостойкость покрытия | ГОСТ 4976-83 п. 4.13 |  |  |
| 1.31* |  |  | Морозостойкость краски | ГОСТ 28196-89 п.4.8 |  |  |
| 1.32* |  | 20.30/08.118 | Плотность | ГОСТ 18329-2014; ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 1.33* |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода (рН) | ГОСТ 28196-89 п.4.5; СТБ 1843-2008 п.9.4 |  |  |
| 1.34* |  | 20.30/11.116 | Наличие механических включений в лаке | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п.2.5 |  |  |
| 1.35* |  |  | Способность просыхания лака в толстом слое при температуре (115-120)оС | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п.3.2.2; ГОСТ 15865-70 п.2.11; ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 1.36* |  | 20.30/26.080 | Термоэластичность пленки при температуре (150±2)оС | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п.3.2.7; ГОСТ 15865-70 п.2.12 |  |  |
| 1.37* |  | 20.30/29.049 | Стабильность | ГОСТ 12707-77 п.3.8 |  |  |
| 2.1** | Растворители | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 2.2* |  | 20.59/11.116 | Летучесть по этиловому эфиру | ГОСТ 18188-2020 п.8.4; ГОСТ 7827-74 п.3.4 |  |  |
| 2.3* |  |  | Цвет и внешний вид | ГОСТ 18188-2020 п.8.2; ГОСТ 7827-74 п.3.2 |  |  |
| 2.4* |  |  | Пригодность к разбавлению нитроэмалей | ГОСТ 18188-2020 п.8.7 |  |  |
| 2.5* |  |  | Разбавляющее действие | ГОСТ 7827-74 п.3.7 |  |  |
| 2.6* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля воды по Фишеру | ГОСТ 14870-77 р.2 способ 3; ГОСТ 18188-2020 п.8.3; ГОСТ 7827-74 п.3.3 |  |  |
| 2.7* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 2706.1-95 п.4.3.1 |  |  |
| 2.8* |  | 20.59/08.031 | Плотность при температуре 20 оС | ГОСТ 18995.1-73 р.1; ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 2.9* |  | 20.59/08.133 | Показатель преломления при 20 оС | ГОСТ 18995.2-2022 |  |  |
| 2.10* |  | 20.59/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 18188-2020 п.8.5; ГОСТ 23955-80 метод А; ГОСТ 7827-74 п.3.5 |  |  |
| 3.1** | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная | 20.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 3.2* |  | 20.52/08.169 | Массовая доля остаточного мономера | ГОСТ 18992-80 п.5.4 |  |  |
| 3.3* |  | 20.52/11.116 | Внешний вид дисперсии | ГОСТ 18992-80 п.5.2 |  |  |
| 3.4* |  |  | Внешний вид пленки | ГОСТ 18992-80 п.5.3 |  |  |
| 3.5* |  | 20.52/08.052 | Массовая доля сухого остатка | ГОСТ 18992-80 п.5.5 |  |  |
| 3.6* |  | 20.52/29.049 | Условная вязкость по стандартной кружке ВМС | ГОСТ 18992-80 п.5.6 |  |  |
| 3.7* |  | 20.52/26.080 | Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания | ГОСТ 18992-80 п.5.10 |  |  |
| 3.8* |  | 20.52/29.040 | Осаждение при разбавлении | ГОСТ 18992-80 п.5.11 |  |  |
| 3.9* |  | 20.52/29.121 | Клеящая способность | ГОСТ 18992-80 п.5.12 |  |  |
| 3.10* |  | 20.52/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов | ГОСТ 18992-80 п.5.8 |  |  |
| 4.1** | Отвердители и кислотные разбавители | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 4.2* |  | 20.30/08.149 | Массовая доля гексаметилендиамина | ТУ BY 500021625.156-2009 п.4.4 |  |  |
| 4.3* |  |  | Аминное число | ТУ 6-10-1093-76 п.4.4; ТУ 6-10-1429-79 п.п.4.4,4.5; ТУ BY 500021625.106-2005 п.4.10 |  |  |
| 4.4* |  |  | Массовая доля свободного амина | ТУ 6-10-1429-79 п.4.6 |  |  |
| 4.5* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 12707-77 п.3.4; ТУ 6-10-1093-76 п.4.2; ТУ 6-10-1429-79 п.4.2; ТУ BY 500021625.156-2009 п.4.2; ТУ РБ 00204547.056-95 п.4.4 |  |  |
| 4.6* |  |  | Чистота | ТУ BY 500021625.156-2009 п.4.3 |  |  |
| 4.7* |  |  | Цвет по йодометрической шкале | ГОСТ 19266-79 р.1 |  |  |
| 4.8* |  | 20.30/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 4.9* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 4.10* |  | 20.30/08.149 | Массовая доля толуолсульфокислоты | ТУ РБ 00204547.056-95 п.4.7 |  |  |
| 4.11* |  |  | Массовая доля ортофосфорной кислоты | ГОСТ 12707-77 п.3.5 |  |  |
| 4.12* |  | 20.30/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 5.1** | Ангидрид фталевый технический марки А | 20.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 п.4.11; ГОСТ 5445-2020 п.4.4 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 5.2* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля фталевого ангидрида | ГОСТ 24445.1-80; ГОСТ 7119-77 |  |  |
| 5.3* |  | 20.14/29.145 | Температура кристаллизации | ГОСТ 18995.5-2022 п.8.3; ГОСТ 7119-77 п.3.5 |  |  |
| 5.4* |  | 20.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 7119-77 р.3.3 |  |  |
| 5.5* |  | 20.14/08.149 | Массовая доля малеинового ангидрида | ТУ BY 500021625.155-2009 п.4.3 |  |  |
| 5.6* |  | 20.14/11.116 | Содержание фталевой кислоты | ГОСТ 7119-77 п.3.8а |  |  |
| 5.7* |  |  | Цветность расплавленного продукта | ГОСТ 24445.5-80; ГОСТ 7119-77 п.3.8 |  |  |
| 5.8* |  |  | Цветность расплавленного продукта после нагревания при 250оС в течение 90 мин | ГОСТ 24445.6-92 (ИСО 1389-3-77); ГОСТ 7119-77 п.3.9 |  |  |
| 6.1** | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28084-89; ТУ РБ 00204547.077-97 п.4.1 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 6.2* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 28084-89 п.4.1 |  |  |
| 6.3* |  | 20.59/08.031 | Плотность при температуре 20 оС | ГОСТ 18995.1-73 р.1 |  |  |
| 6.4* |  | 20.59/29.145 | температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п. 4.3; ТУ РБ 00204547.077-97 п.4.3 |  |  |
| 6.5* |  |  | Температура кипения при давл. 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) | ГОСТ 18995.6-73 р.2; ТУ РБ 00204547.077-97 п.4.2 |  |  |
| 6.6* |  | 20.59/29.040 | Вспениваемость - объем пены через 5 мин - устойчивость пены | ГОСТ 28084-89 п.4.6 |  |  |
| 6.7* |  | 20.59/08.169 | Щелочность | ГОСТ 28084-89 п.4.9 |  |  |
| 6.8* |  |  | Показатель концентрации ионов водорода, рН | ГОСТ 28084-89 п.4.8; ТУ РБ 00204547.077-97 п.4.6 |  |  |
| 6.9* |  | 20.59/26.045 | Коррозионное воздействие на металлы | ГОСТ 28084-89 п.4.5 |  |  |
| 6.10* |  |  | Набухание резины | ГОСТ 9.030-74 метод А |  |  |
| 6.11* |  | 20.59/29.040 | Содержание механический примесей | ГОСТ 6370-2018; ТУ РБ 00204547.077-97 п.4.7 |  |  |
| 7.1** | Омыватель автомобильных стекол | 20.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012; ТУ BY 500021625.135-2009 п.4.1; ТУ BY 500021625.153-2011 п.4.1 | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 7.2* |  | 20.41/11.116 | Внешний вид | ТУ BY 500021625.135-2009 п.4.2; ТУ BY 500021625.153-2011 п.4.2 |  |  |
| 7.3* |  | 20.41/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | ГОСТ 22567.5-93; ТУ BY 500021625.135-2009 п.4.3; ТУ BY 500021625.153-2011 п.4.3 |  |  |
| 7.4* |  | 20.41/08.031 | Плотность при температуре 20 оС | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 7.5* |  | 20.41/26.080 | Устойчивость агрегатного состояния при температуре минус 30 оС | ТУ BY 500021625.153-2011 п.4.4 |  |  |
| 8.1** | Краски и эмали для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 8.2* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала | СТБ 1520-2023 п.8.10 |  |  |
| 8.3* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ- 246 с соплом диаметром 4 мм при температуре (20±0,5) 0С | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |  |  |
| 8.4* |  | 20.30/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 8.5* |  | 20.30/29.143 | Время высыхания (твердения) до степени 3 при температуре (20±0,5) 0С | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 8.6* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 8.7* |  | 20.30/33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) | ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п.8.14 |  |  |
| 8.8* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 8.9* |  | 20.30/29.121 | Прочность покрытия при изгибе вокруг стрежня диаметром | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 8.10* |  |  | Адгезия к стеклу | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 8.11* |  | 20.30/08.118 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 9.1** | Лакокрасочные материалы для наружных и внутренних поверхностей грузовых вагонов и покрытия на их основе | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 9.2* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию увлажненных минеральных удобрений | ГОСТ 9.403-2022 раздел 5, метод А |  |  |
| 9.3* |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  |  |  |
| 9.4* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 9.5* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость | ГОСТ 8784-75 метод 1 |  |  |
| 9.6* |  | 20.30/29.143 | Время высыхания до степени 3 | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 9.7* |  | 20.30/29.049 | Жизнеспособность | ГОСТ 27271-2014 |  |  |
| 9.8* |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия | ГОСТ 15140-78 методы 2-4 |  |  |
| 9.9* |  |  | Эластичность пленки при изгибе | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 9.10* |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при прямом ударе | ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 9.11* |  |  | Прочность покрытия при обратном ударе |  |  |  |
| 9.12* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору (маятник А) | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 9.13* |  | 20.30/29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | ГОСТ 20811-2025 метод А |  |  |
| 9.14* |  | 20.30/29.121 | Прочность покрытия при растяжении | ГОСТ 29309-92 |  |  |