ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Асфальтогранулят | 23.98/29.061 | Зерновой состав асфальтогранулята | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 1.1** ТР | Щебень и гравий из горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33048-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.2* | Асфальтогранулят | 23.98/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-2025 п.4.16.1; ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 1.2* ТР | Щебень и гравий из горных пород | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 33029-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.3* ТР |  |  | Влажность | ГОСТ 33028-2014 |  |  |
| 1.3* | Асфальтогранулят | 23.98/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 1.4* |  |  | Содержание вяжущего методом выжигания | СТБ 1115-2013 п. 8.17.4 |  |  |
| 1.5* |  |  | Зерновой состав минеральной части смеси, метод Б "сухой" метод | СТБ 1115-2013 п. 8.17.7 |  |  |
| 2.1** ТР | Щебень и песок шлаковые | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32862-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.1* | Добавка стабилизирующая волокнистая для асфальтобетонных смесей | 17.11/29.040 | Влажность | СТБ 1769-2013 п. 9.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 2.2* ТР | Щебень и песок шлаковые | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 32860-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.2* | Добавка стабилизирующая волокнистая для асфальтобетонных смесей | 17.11/29.040 | Содержание связующего в гранулах | СТБ 1769-2013 п. 9.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 2.3* ТР | Щебень и песок шлаковые | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 32818-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.3* | Добавка стабилизирующая волокнистая для асфальтобетонных смесей | 17.11/29.040 | Термостойкость волокон | СТБ 1769-2013 п. 9.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 2.4* |  |  | Зольность волокон | СТБ 1769-2013 п. 9.6 |  |  |
| 2.5* |  | 17.11/29.061 | Длина и толщина волокон | СТБ 1769-2013 п. 9.8 |  |  |
| 2.6* |  |  | Средняя длина и средний диаметр гранул | СТБ 1769-2013 п. 9.7 |  |  |
| 2.7* |  | 17.11/32.115 | Однородность | СТБ 1769-2013 п. 9.13 |  |  |
| 2.8* |  | 17.11/29.040 | Содержание мелких частиц для гранулированной добавки | СТБ 1769-2013 п. 9.9 |  |  |
| 2.9* |  | 17.11/29.119 | Насыпная плотность гранулированной добавки | СТБ 1769-2013 п. 9.10 |  |  |
| 3.1** ТР | Песок природный, песок дробленный | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32728-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.1* | Минеральный порошок | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 п. 7.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 3.2* ТР | Песок природный, песок дробленный | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой ) состав и модуль крупности | ГОСТ 32727-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.2* | Минеральный порошок | 08.12/08.118 | Истинная плотность | ГОСТ 16557-2005 п. 7.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 3.3* ТР | Песок природный, песок дробленный | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.3* | Минеральный порошок | 08.12/29.040 | Пористость | ГОСТ 16557-2005 п. 7.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 3.4* |  | 08.12/29.119 | Плотность в уплотненном состоянии | ГОСТ 16557-2005 п. 7.4 |  |  |
| 3.5* |  | 08.12/29.040 | Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом | ГОСТ 16557-2005 п. 7.6 |  |  |
| 3.6* |  |  | Показатель битумоёмкости | ГОСТ 16557-2005 п. 7.8 |  |  |
| 3.7* |  |  | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п. 7.10 |  |  |
| 4.1* ТР |  |  | Зерновой состав | ГОСТ 32719-2014 |  | ТР ТС 014/2011 |
| 4.1* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/42.000 | Приготовление смесей в лаборатории. Изготовление образцов Изготовление образцов из кернов (вырубок) | СТБ 1115-2013 пп.5-7; СТБ 1257-2012 п. 8.5; СТБ 1535-2017 п. 8.4; СТБ 2074-2017 п. 8.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.2* ТР | Минеральный порошок | 08.12/08.118 | Истинная плотность | ГОСТ 32763-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.2* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/29.119 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.3* ТР | Минеральный порошок | 08.12/29.040 | Средняя плотность и пористость | ГОСТ 32764-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.3* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.4* ТР | Минеральный порошок | 08.12/29.040 | Набухание | ГОСТ 32707-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.4* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона расчетным методом | СТБ 1115-2013 п. 8.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.5* ТР | Минеральный порошок | 08.12/26.141 | Водостойкость асфальтобетонного вяжущего(смеси минерального порошка с битумом) | ГОСТ 32765-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.5* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.6* ТР | Минеральный порошок | 08.12/29.040 | Показатель битумоёмкомсти | ГОСТ 32766-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.6* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.7* ТР | Минеральный порошок | 08.12/11.116 | Гидрофобность | ГОСТ 32704-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.7* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.8* ТР | Минеральный порошок | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 32762-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.8* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.9* ТР | Минеральный порошок | 08.12/08.164 | Содержание водорастворимых соединений | ГОСТ 32705-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.9* | Смеси асфальтобетонные | 23.98/29.040 | Набухание асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел асфальтобетона и дорожных технологий испытательного центра) |  |
| 4.10* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии | СТБ 1115-2013 п. 8.9 |  |  |
| 4.11* |  |  | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°C | СТБ 1115-2013 п. 8.10 |  |  |
| 4.12* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °C | СТБ 1115-2013 п. 8.11 |  |  |
| 4.13* |  |  | Угол внутреннего трения. Сила внутреннего сцепления. Индекс сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1115-2013 п. 8.13 |  |  |
| 4.14* |  |  | Индекс трещиностойкости. Максимальная структурная прочность | СТБ 1115-2013 п. 8.14 |  |  |
| 4.15* |  | 23.98/26.080 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1115-2013 п. 8.15 |  |  |
| 4.16* |  | 23.98/26.141 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п. 8.16 |  |  |
| 4.17* |  | 23.98/29.040 | Состав асфальтобетонной смеси: - содержание вяжущего методом выжигания | СТБ 1115-2013 пп. 8.17, 8.17.4 |  |  |
| 4.18* |  |  | Зерновой состав минеральной части смеси, метод Б "сухой" метод | СТБ 1115-2013 п. 8.17.7 |  |  |
| 4.19* |  | 23.98/29.128 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси | СТБ 1115-2013 п. 8.18 |  |  |
| 4.20* |  | 23.98/29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |  |
| 4.21* |  |  | Стекание вяжущего | СТБ 1115-2013 п. 8.21 |  |  |
| 4.22* |  | 23.98/26.141 | Водонепроницаемость асфальтобетона | СТБ 2074-2017 Приложение В |  |  |
| 4.23* |  | 23.98/29.121 | Глубина вдавливания штампа при температуре 40 °C | СТБ 1257-2012 Приложение Б |  |  |
| 5.1* ТР | Битум нефтяной дорожный вязкий | 19.20/11.116 | Подготовка проб для испытания | СТБ EN 12594-2010 п.7.1-7.2, п.7.8 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.1* | Вяжущее резинобитумное | 23.99/29.040 | Содержание дробленой резины | СТБ 2302-2013 п. 8.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 5.2* ТР | Битум нефтяной дорожный вязкий | 19.20/29.049 | Индекс пенетрации | ГОСТ 33134-2014; СТБ EN 12591-2010 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.2* | Вяжущее резинобитумное | 23.99/29.040 | Размер частиц гранулята | СТБ 2302-2013 п. 8.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 5.3* ТР | Битум нефтяной дорожный вязкий | 19.20/08.052 | Растворимость | ГОСТ 33135-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.4* ТР |  | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 11501-78; ГОСТ 33136-2014 |  |  |
| 5.5* ТР |  | 19.20/29.165 | Растяжимость | ГОСТ 11505-75 ¹; ГОСТ 33138-2014 |  |  |
| 5.6* ТР |  | 19.20/26.080, 19.20/29.040 | Изменение массы образца после старения | ГОСТ 33140-2014 |  |  |
| 5.7* ТР |  | 19.20/26.080 | Стойкость к затвердению под воздействием нагрева и воздуха | СТБ EN 12607-1-2009 ¹ |  |  |
| 5.8* ТР |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 33142-2014 |  |  |
| 5.9* ТР |  |  | Температура хрупкости | ГОСТ 33143-2014 |  |  |
| 5.10* ТР |  | 19.20/26.080, 19.20/29.145 | Изменение температуры размягчения после старения | ГОСТ 33140-2014; ГОСТ 33142-2014 |  |  |
| 5.11* ТР |  |  | Температура хрупкости после старения | ГОСТ 33140-2014; ГОСТ 33143-2014 |  |  |
| 6.1* ТР | Мастики битумные | 23.99/29.061 | Плотность и усадка при охлаждении | ГОСТ 32842-2014 п. 4.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.1* | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/29.040 | Приготовление смесей в лаборатории Изготовление образцов из смеси | СТБ 1115-2013 пп. 5-7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 6.2* ТР | Мастики битумные | 23.99/11.116 | Однородность | ГОСТ 32842-2014 п. 4.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.2* | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/29.119 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 6.3* ТР | Мастики битумные | 23.99/29.121 | Относительное удлинение при растяжении при температуре минус 20°C | ГОСТ 32842-2014 п.4.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.3* | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 6.4* ТР | Мастики битумные | 23.99/26.141 | Водопоглощение в течение 24 ч | ГОСТ 26589-94 п. 3.9 ¹; ГОСТ 32842-2014 п. 4.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.4* | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/29.040 | Набухание асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п. 8.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 6.5* ТР | Мастики битумные | 23.99/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 32842-2014 п. 4.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.5* | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии | СТБ 1115-2013 п. 8.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 6.6* ТР | Мастики битумные | 23.99/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием методом отрыва | ГОСТ 32842-2014 п.4.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.6* | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п. 8.16 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 6.7* ТР | Мастики битумные | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.10; ГОСТ 32842-2014 п. 4.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.7* | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/08.055, 23.98/29.040 | Состав асфальтобетонной смеси: - содержание вяжущего методом экстрагирования (Метод А) - определение вяжущего методом выжигания | СТБ 1115-2013 п. 8.17, п.8.17.2, п. 8.17.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 6.8* ТР | Мастики битумные | 23.99/29.121 | Прочность сцепления между слоями | ГОСТ 26589-94 п. 3.5 ¹; ГОСТ 32842-2014 п. 4.11 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.8* | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон Смеси органо-минеральные складируемые ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные ремонтные Смеси эмульсионно-минеральные дорожные Смеси асфальтобетонные холодные, литые для устройства защитных слоев | 23.98/29.121 | Слеживаемость холодных смесей | СТБ 1115-2013 п. 8.19 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 6.9* ТР | Мастики битумные | 23.99/29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 32842-2014 п. 4.12 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.10* ТР |  | 23.99/11.116 | Условное время отверждения | ГОСТ 32842-2014 п. 4.13 |  |  |
| 6.11* ТР |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении при температуре минус 20°C | ГОСТ 32842-2014 п. 4.14 |  |  |
| 6.12* ТР |  | 23.99/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023 ¹; ГОСТ 19007-73 ¹; ГОСТ 32842-2014 п. 4.15 |  |  |
| 6.13* ТР |  | 23.99/29.165 | Эластичность при температуре 0°C | ГОСТ 11505-75 ¹; ГОСТ 32842-2014 п.4.16 |  |  |
| 6.14* ТР |  | 23.99/08.043 | Условная вязкость | ГОСТ 11503-74; ГОСТ 32870-2014 п. 5.1.9 |  |  |
| 7.1* ТР | Герметики битумные | 23.99/11.116 | Условное время отверждения | ГОСТ 32845-2014 п. 4.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.1* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы при 25 °С и 0 °С | ГОСТ 11501-78 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.2* ТР | Герметики битумные | 23.99/11.116 | Однородность | ГОСТ 32845-2014 п. 4.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.2* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/08.043 | Условная вязкость | ГОСТ 11503-74 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.3* ТР | Герметики битумные | 23.99/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием методом отрыва | ГОСТ 32845-2014 п.4.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.3* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/29.040 | Количество испарившегося разжижителя из жидких битумов | ГОСТ 11504-73 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.4* ТР | Герметики битумные | 23.99/29.121 | Относительное удлинение при растяжении при температуре минус 20 °C | ГОСТ 32845-2014 п. 4.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.4* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/29.165 | Растяжимость | ГОСТ 11505-75 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.5* ТР | Герметики битумные | 23.99/11.116 | Текучесть | ГОСТ 32845-2014 п.4.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.5* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 2678-94 п. 3.24 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.6* ТР | Герметики битумные | 23.99/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 25945-98 п. 3.5 ¹; ГОСТ 32845-2014 п.4.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.6* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/29.145 | Температура хрупкости по Фраасу | ГОСТ 11507-78; ГОСТ 2678-94 п. 3.23 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.7* ТР | Герметики битумные | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.10; ГОСТ 32845-2014 п. 4.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.7* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/11.116 | Сцепление битума с мрамором и песком | ГОСТ 11508-74 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.8* ТР | Герметики битумные | 23.99/29.040, 23.99/29.061 | Плотность и усадка при охлаждении | ГОСТ 32845-2014 п.4.10; ГОСТ 32845-2014 п. 4.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.8* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/29.040 | Изменение массы после прогрева | ГОСТ 18180-72 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.9* ТР | Герметики битумные | 23.99/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 32845-2014 п.4.11 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.9* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/11.116 | Сцепление битума с гранитным щебнем | СТБ 1062-97 Приложение А | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.10* ТР | Герметики битумные | 23.99/29.165 | Эластичность при температуре 0 °C | ГОСТ 11505-75 ¹; ГОСТ 32845-2014 п. 4.13 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.10* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/29.049 | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.11* ТР | Герметики битумные | 23.99/29.165 | Эластичность при температуре 0 °C после искусственного старения | ГОСТ 11505-75 ¹; ГОСТ 32845-2014 п. 4.14 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.11* | Битумы. Битумные вяжущие | 19.20/29.165 | Эластичность | СТБ 1220-2020 п. 9.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 7.12* |  | 19.20/11.116 | Удерживающая способность при ударе при максимальной отрицательной температуре | СТБ 1220-2020 п. 9.7 |  |  |
| 7.13* |  | 19.20/26.080 | Показатели устойчивости модифицированных битумов в тонкой пленке к воздействию тепла и воздуха при ее постоянном обновлении (163°С/75 мин): - изменение температуры размягчения по кольцу и шару; - эластичность при температуре 13 °. | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 33140-2014; ГОСТ EN 12607-1-2017; ГОСТ EN 1427-2017; СТБ 1220-2020 п. 9.8; СТБ 1220-2020 п. 9.5 |  |  |
| 7.14* |  | 19.20/11.116 | Однородность | СТБ 1220-2020 п. 9.10 |  |  |
| 7.15* |  | 19.20/26.141 | Водонасыщаемость | ГОСТ 9812-74 п. 3.2 |  |  |
| 7.16* |  | 19.20/08.052 | Растворимость | ГОСТ 20739-75 |  |  |
| 7.17* |  | 19.20/11.116 | Подготовка проб для испытания | СТБ EN 12594-2010 п. 7.1- 7.2, п. 7.8 |  |  |
| 7.18* |  | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы | ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 7.19* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ EN 1427-2017 |  |  |
| 7.20* |  | 19.20/08.052 | Растворимость | ГОСТ EN 12592-2017 |  |  |
| 7.21* |  | 19.20/29.145 | Температура хрупкости по Фраасу | ГОСТ EN 12593-2017 |  |  |
| 7.22* |  | 19.20/26.080, 19.20/29.049, 19.20/29.145 | Стойкость к затвердеванию при 163°С: - остаточная пенетрация; - увеличение температуры размягчения; - изменение массы | ГОСТ EN 12607-1-2017; ГОСТ EN 1426-2017; ГОСТ EN 1427-2017 |  |  |
| 7.23* |  | 19.20/29.049 | Индекс пенетрации | СТБ EN 12591-2010 Приложение А |  |  |
| 7.24* |  | 19.20/29.165 | Эластический возврат | ГОСТ EN 13398-2013 |  |  |
| 7.25* |  | 19.20/26.080 | Стабильность модифицированных битумов при хранении | ГОСТ EN 13399-2013 |  |  |
| 7.26* |  | 19.20/29.165 | Сцепление: тягучесть под действием силы (тяговое усилие 50 мм/мин.) | ГОСТ EN 13589-2013 |  |  |
| 7.27* |  |  | Энергия деформации | ГОСТ EN 13703-2013; СТБ EN 13703-2011 |  |  |
| 7.28* |  | 19.20/29.145 | Интервал пластичности | СТБ EN 14023-2011 пп. 5.2, 8.4 |  |  |
| 7.29* |  | 19.20/29.040, 19.20/29.145 | Изменение температуры размягчения после прогрева | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 18180-72 |  |  |
| 8.1* | Добавки для дорожных битумов | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 1463-2017 п. 7.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 8.2* | Добавки адгезионные для дорожных битумов | 20.59/33.111 | Активность (повышение сцепления битума с песком) | ГОСТ 11508-74 Метод А; СТБ 1463-2017 п. 7.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 8.3* |  |  | Термостабильность при температуре (160 ± 5) °С | ГОСТ 11508-74 Метод А; СТБ 1463-2017 п. 7.7 |  |  |
| 8.4* |  | 20.59/26.080, 20.59/29.145 | Влияние добавки на устойчивость битума к термоокислительному старению | ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 12607-1-2017; ГОСТ EN 1427-2017; СТБ 1463-2017 п. 7.8 |  |  |
| 8.5* |  | 20.59/08.043 | Условная вязкость | ГОСТ 11503-74; СТБ 1463-2017 п. 7.4 |  |  |
| 9.1* | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные Материалы рулонные гидроизоляционные Рубероид Изол. | 23.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 2678-94 п. 3.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 9.2* |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении, условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение | ГОСТ 2678-94 п. 3.4 |  |  |
| 9.3* |  | 23.99/11.116 | Гибкость | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 |  |  |
| 9.4* |  | 23.99/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 2678-94 п. 3.10 |  |  |
| 9.5* |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 п. 3.11 |  |  |
| 9.6* |  | 23.99/11.116 | Теплостойкость | ГОСТ 2678-94 п. 3.12 |  |  |
| 9.7* |  | 23.99/29.040 | Масса 1 м2 материала | ГОСТ 2678-94 п. 3.22 |  |  |
| 9.8* |  |  | Потеря посыпки | ГОСТ 2678-94 п. 3.25 |  |  |
| 9.9* |  | 23.99/26.141 | Водопоглощение | СТБ 1617-2006 п. 7.6 |  |  |
| 9.10* |  | 23.99/11.116 | Стойкость к образованию пузырей | СТБ 1617-2006 п. 7.7 |  |  |
| 9.11* |  | 23.99/29.121 | Устойчивость плитки к разрыву (испытание гвоздем) | СТБ 1617-2006 п. 7.9 |  |  |
| 9.12* |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения покровного состава и вяжущего | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 2678-94 п. 3.24 |  |  |
| 9.13* |  |  | Температура хрупкости покровного состава и вяжущего | ГОСТ 11507-78; ГОСТ 2678-94 п. 3.23 |  |  |
| 10.1** ТР | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные | 22.23/29.061, 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 26804-2012 п.8.3, 8.4; ГОСТ 33128-2014 п. 7; СТБ 1026-2008 п.8.3-8.7; СТБ 1839-2009 п. 7.2; СТБ 2261-2020 п.7.6 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.1* | Эмульсии битумные | 23.99/29.054 | Однородность по остатку на сите | СТБ 1245-2024 п. 9.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 10.2** ТР | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные | 25.11/32.089 | Толщина и внешний вид антикоррозионных покрытий | ГОСТ 26804-2012 п.8.1 ¹; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 6.2; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.1; ГОСТ 9.307-2021 п.8.1, 8.2.1 ¹; ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.4 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.2* | Эмульсии битумные | 23.99/08.043 | Условная вязкость по вискозиметру STV (типа ВУБ-1Ф) | СТБ 1245-2024 п. 9.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 10.3** ТР | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные | 25.11/26.095 | Прочность сцепления цинковых покрытий | ГОСТ 26804-2012 п.8.1 ¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.2; ГОСТ 9.307-2021 пп.8.4.1, 8.4.2 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 9.2.8, 9.3 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.3* | Эмульсии битумные | 23.99/29.128 | Коэффициент распада | СТБ 1245-2024 п. 9.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 10.4** ТР | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные | 25.11/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 26804-2012 п. 8.1; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.4* | Эмульсии битумные | 23.99/29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 при хранении 7 суток | СТБ 1245-2024 п. 9.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 10.5** ТР | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные | 25.11/32.115 | Контроль качества сварных швов | ГОСТ 26804-2012 п. 8.2 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.5* | Эмульсии битумные | 23.99/08.055, 23.99/29.040 | Содержание остаточного вяжущего Метод 1 | СТБ 1245-2024 п. 9.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 10.6** ТР | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные | 22.23/29.121, 25.11/29.121 | Удерживающая способность. Прочность пешеходных ограждений при действии горизонтальной сосредоточенной нагрузки. Прочность и жесткость | ГОСТ 33129-2014 п. 4.1.8; ГОСТ 33129-2024 п. 5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.6* | Эмульсии битумные | 23.99/11.116 | Устойчивость к расслоению при хранении | СТБ 1245-2024 п. 9.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 10.7* |  |  | Адгезия к щебню | ГОСТ 11508-74; СТБ 1245-2024 п. 9.8 |  |  |
| 10.8* |  |  | Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами | ГОСТ 18659-2005 п. 7.3; СТБ 1245-2024 п. 9.5 |  |  |
| 10.9* |  | 23.99/29.049 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 11501-78; ГОСТ EN 1426-2017; СТБ 1245-2024 п. 9.9, п. 9.13 |  |  |
| 10.10* |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1427-2017; СТБ 1245-2024 п. 9.10, 9.13 |  |  |
| 10.11* |  | 23.99/29.165 | Растяжимость | ГОСТ 11505-75; СТБ 1245-2024 п. 9.11, п. 9.13 |  |  |
| 10.12* |  |  | Эластичность | СТБ 1220-2020 п. 9.5; СТБ 1245-2024 п. 9.12, п. 9.13 |  |  |
| 11.1** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.2; ГОСТ 32950-2014 п. 4.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.1* | Мастики кровельные и гидроизоляционные Грунтовки | 20.52/08.043, 23.99/08.043 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1; СТБ 1262-2021 п. 9.5; СТБ 1395-2018 п. 8.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 11.2** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/29.061, 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32948-2014 п.7.1.3; ГОСТ 32950-2014 п.4.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.2* | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Добавки для дорожных битумов. Грунтовки | 20.52/29.040, 20.59/29.040, 23.99/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022; СТБ 1262-2021 п. 9.4; СТБ 1395-2018 п. 8.3; СТБ 1463-2017 п. 7.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 11.3** ТР | Опоры дорожных знаков | 25.11/26.095, 25.11/32.115 | Толщина и внешний вид антикоррозионных покрытий. Прочность сцепления цинковых покрытий | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 6.2; ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.4; ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 9.307-2021 пп. 8.1, 8.2.1, 8.4.2 ¹; ГОСТ 9.407-2015 ¹; ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.4, 9.2.8, 9.3 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.3* | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 23.99/11.116 | Время и степень высыхания | ГОСТ 19007-2023 п. 7.3; ГОСТ 19007-73 п. 3.7; СТБ 1262-2021 п. 9.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 11.4** ТР | Опоры дорожных знаков | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных опор | ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.1; ГОСТ 8829-94 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.5** ТР |  |  | Прочность и жесткость | ГОСТ 32950-2014 п. 4.2, Приложение А |  |  |
| 11.6** ТР |  | 25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116 | Степень защиты для ревизионного люка | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 11, 13 (первая характеристическая цифра 3)); ГОСТ 32950-2014 п.4.5.3 |  |  |
| 12.1** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 32949-2014 п.п.4.2.10, 4.1.2, 4.2.12, 4.3.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.1* | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Мастики резинобитумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Герметики. | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения | ГОСТ 25945-98 п. 3.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 12.2** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/29.061, 22.23/29.061, 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.4, 4.2.10, 4.3.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.2* | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Мастики резинобитумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Герметики. | 23.99/29.121 | Относительное удлинение при минимальной температуре эксплуатации | ГОСТ 25945-98 п. 3.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 12.3** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/26.095, 25.11/32.089, 25.11/32.115 | Толщина и внешний вид антикоррозионных покрытий. Прочность сцепления цинковых покрытий | ГОСТ 32949-2014 пп. 4.1.7, 4.1.9, 4.2.4; ГОСТ 9.307-2021 пп. 8.1, 8.2.1, 8.4.2 ¹; ГОСТ 9.407-2015 ¹; ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.4, 9.2.8, 9.3 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.3* | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Мастики резинобитумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Герметики. | 23.99/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 25945-98 п. 3.5; СТБ 1092-2018 п. 9.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 12.4** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных опор | ГОСТ 32949-2014 п.4.2.1; ГОСТ 8829-94 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.4* | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Мастики резинобитумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Герметики. | 23.99/29.049 | Пенетрация | ГОСТ 25945-98 п. 3.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 12.5** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/32.115 | Качество отверстий для ввода кабеля | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.5* | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Мастики резинобитумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Герметики. | 23.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 26589-94 п. 3.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 12.6** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/29.121, 22.23/29.121 | Прочность металлических и композитных опор | ГОСТ 32949-2014 пп.4.1.1, 4.3.4, Приложение В | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.6* | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Мастики резинобитумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Герметики. | 23.99/29.121 | Условная прочность, условное напряжение и относительное удлинение | ГОСТ 26589-94 п. 3.3; СТБ 1262-2021 п. 9.11 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 12.7** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/29.061, 25.11/32.115 | Размеры и внешний вид сварных соединений | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.5 Приложение А; ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.5 Приложение А | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.7* | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Мастики резинобитумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Герметики. | 23.99/29.121 | Прочность сцепления с основанием (метод А и Б) | ГОСТ 26589-94 п. 3.4; СТБ 1262-2021 п. 9.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 12.8** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116 | Степень защиты для ревизионного люка | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 11, 13 (первая характеристическая цифра 3)); ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.8* | Мастики, герметизирующие битумно-эластомерные. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Мастики резинобитумные изоляционные, герметизирующие. Лента битумно-полимерная для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Герметики. | 23.99/29.121 | Прочность сцепления между слоями | ГОСТ 26589-94 п. 3.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 12.9* |  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 26589-94 п. 3.6; СТБ 1262-2021 п. 9.10 |  |  |
| 12.10* |  | 23.99/26.141 | Водостойкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.8 |  |  |
| 12.11* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 26589-94 п. 3.9; СТБ 1262-2021 п. 9.12 |  |  |
| 12.12* |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.10; ГОСТ 2678-94 п. 3.11; СТБ 1092-2018; СТБ 1262-2021 |  |  |
| 12.13* |  | 23.99/11.116 | Гибкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.12; СТБ 1092-2018 п. 9.6; СТБ 1262-2021 9.13 |  |  |
| 12.14* |  | 23.99/29.061 | Теплостойкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.13; СТБ 1262-2021 п. 9.14 |  |  |
| 12.15* |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения мастик на основе резиновой крошки | ГОСТ 26589-94 п. 3.15 |  |  |
| 12.16* |  | 23.99/11.116 | Однородность | СТБ 1262-2021 п. 9.18 |  |  |
| 12.17* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении | СТБ 1092-2018 п. 9.2 |  |  |
| 12.18* |  |  | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1092-2018 п. 9.3 |  |  |
| 12.19* |  |  | Отношение прочности сцепления с основанием к пределу прочности при растяжении | СТБ 1092-2018 п. 9.4 |  |  |
| 12.20* |  |  | Относительное удлинение при растяжении при температуре минус (20±2) ℃ | СТБ 1092-2018 п. 9.5 |  |  |
| 12.21* |  | 23.99/29.049 | Упругость | СТБ 1092-2018 п. 9.7 |  |  |
| 12.22* |  |  | Упругость после искусственного старения | СТБ 1092-2018 п. 9.8 |  |  |
| 12.23* |  | 23.99/29.061 | Сопротивление текучести | СТБ 1092-2018 п. 9.9 |  |  |
| 12.24* |  | 23.99/11.116 | Стойкость мастики к циклическим деформациям при температуре минус (20±2) ℃ | СТБ 1092-2018 п. 9.12 |  |  |
| 12.25* |  | 23.99/29.040 | Плотность | СТБ 1092-2018 п. 9.14 |  |  |
| 12.26* |  | 23.99/11.116 | Однородность | СТБ 1092-2018 п. 9.15 |  |  |
| 12.27* |  | 23.99/29.121 | Устойчивость к воздействию кислотных щелочных сред | СТБ 1262-2021 п. 9.19 |  |  |
| 12.28* |  | 23.99/29.040 | Плотность | СТБ EN 13880-1-2011 |  |  |
| 12.29* |  | 23.99/29.049 | Глубина проникания конуса при 25 ℃ (пенетрация) | СТБ EN 13880-2-2011 |  |  |
| 12.30* |  |  | Упругость | СТБ EN 13880-3-2011 |  |  |
| 12.31* |  |  | Термостойкость | СТБ EN 13880-4-2011 |  |  |
| 12.32* |  | 23.99/29.061 | Сопротивление текучести | СТБ EN 13880-5-2011 |  |  |
| 12.33* |  |  | Усадка | СТБ 1092-2018 п. 9.16 |  |  |
| 12.34* |  | 23.99/29.049 | Глубина проникания иглы (пенетрация) | ГОСТ 11501-78; ГОСТ 33136-2014; ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 12.35* |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 33142-2014; ГОСТ EN 1427-2017 |  |  |
| 13.1** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 33147-2014 п.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 13.1* | Нефтепродукты, жидкие среды | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 3900-2022 п. 4 Метод 1- ареометрический | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 13.2** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п.6; СТБ 1071-2007 п.6.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 13.2* | Нефтепродукты, жидкие среды | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 13.3** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность и трещиностойкость | ГОСТ 33147-2014 п.9; ГОСТ 8829-94; СТБ 1071-2007 п.6.1 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.1** ТР | Камни искуственные бортовые | 23.70/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32962-2014 п.7; СТБ 1097-2012 п.7.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.1* | Грунтовки | 20.52/11.116 | Время высыхания | СТБ 1395-2018 п. 8.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 14.2** ТР | Камни искуственные бортовые | 23.70/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 32962-2014 п.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.2* | Грунтовки | 20.52/11.116 | Однородность | СТБ EN 15466-1-2011 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 14.3** ТР | Камни искуственные бортовые | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона, расположение арматуры | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.3* | Грунтовки | 20.52/11.116 | Стойкость к щелочи | СТБ EN 15466-2-2011 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 14.4** ТР | Камни искуственные бортовые | 23.61/29.121 | Прочность и трещиностойкость армированных камней | ГОСТ 8829-94; СТБ 1097-2012 п.7.1 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.4* | Грунтовки | 20.52/29.121 | Прочность сцепления герметизирующего материала с бетонной поверхностью, обработанной грунтовкой | ГОСТ 26589-94 п. 3.4 Метод А; СТБ 1092-2018 п. 9.3; СТБ 1395-2018 п. 8.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел органических вяжущих испытательного центра) |  |
| 14.5* |  |  | Относительное удлинение при растяжении при температуре минус (20±2) С | СТБ 1092-2018 п. 9.5; СТБ 1395-2018 п. 8.8 |  |  |
| 15.1** ТР | Трубы дорожные водопропускные | 25.11/29.061, 22.23/29.061, 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32871-2014 Приложение А п. А.16; СТБ 2061-2010 п.6.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 15.1* | Полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства | 13.95/08.153 | Коэффициент фильтрации в плоскости полотна | СТБ 1104-2020 п. 7.13 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 15.2** ТР | Трубы дорожные водопропускные | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А п. А.6, Приложение Б п. Б.1.5; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.1 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 5 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 15.2* | Полотно иглопробивное геотекстильное для транспортного строительства | 13.95/08.153 | Коэффициент фильтрации в направлении перпендикулярном к плоскости полотна | СТБ 1104-2020 п. 7.12 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 15.3** ТР | Трубы дорожные водопропускные | 23.61/29.121 | Прочность и трещиностойкость | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п. А.9; ГОСТ 8829-94 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 15.4** ТР |  | 25.11/32.089 | Толщина защитных покрытий | ГОСТ 32871-2014 Приложение Б; ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 ¹; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.5.6, 5.5.7 ¹ |  |  |
| 16.1** ТР | Изделия железобетонные для устройства и обустройства искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Дорожные парапетные ограждения. | 23.61/32.115 | Линейные размеры, качество поверхности и внешнего вида | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 16.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5180-2015 п. 4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 16.2* ТР | Изделия железобетонные для устройства и обустройства искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Дорожные парапетные ограждения | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость и трещиностойкость | ГОСТ 8829-94; СТБ 1785-2007 п.6.1 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 16.2* | Грунты | 08.12/29.040 | Влажность методом высушивания до постоянной массы | ГОСТ 5180-2015 п. 5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 16.3* |  |  | Влажность на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 16.4* |  |  | Влажность на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 16.5** |  |  | Плотность методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |  |  |
| 16.6** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения: - методом динамического зондирования; -метод замещения; - метод "режущего цилиндра" | СТБ 2147-2010 п. 6.2; СТБ 2176-2025 п. 6.1, 6.2 |  |  |
| 16.7* |  | 08.12/29.040 | Плотность сухого грунта расчетным методом | ГОСТ 5180-2015 п. 12 |  |  |
| 16.8* |  |  | Максимальная плотность, оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 16.9* |  |  | Гранулометрический (зерновой) состав (ситовой метод) | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |  |  |
| 16.10* |  | 08.12/08.153 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 25584-2023 пп. 5, 6, 8 |  |  |
| 17.1** ТР | Изделия железобетонные для сигнальных столбиков и опор дорожных знаков. | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 13015.0-83 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 17.1** | Щебень и гравий | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 17.2** ТР | Изделия железобетонные для сигнальных столбиков и опор дорожных знаков. | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2250-2012 п.6.4 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 17.2* | Щебень и гравий | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 17.3* |  |  | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |  |  |
| 17.4* |  |  | Содержание зерен слабых пород. | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.9; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |  |
| 17.5* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |  |  |
| 17.6* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-2025 п.4.7.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 |  |  |
| 17.7* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, 4.5.3 |  |  |
| 17.8* |  | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 17.9* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |  |
| 17.10* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |  |  |
| 18.1** ТР | Цементы | 23.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 18.1** | Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/42.000, 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; ГОСТ 8735-88 п. 2; СТБ 2318-2025 п.5.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 18.2* ТР | Цементы | 23.51/29.040 | Тонкость помола по остатку на сите | ГОСТ 30744-2001 п. 5.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 18.2* | Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; СТБ 2318-2025 п. 6.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 18.3* ТР | Цементы | 23.51/29.040 | Тонкость помола по величине удельной поверхности | ГОСТ 30744-2001 п. 5.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 18.4* ТР |  | 23.51/29.061 | Плотность |  |  |  |
| 18.4* | Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 18.5* ТР | Цементы | 23.51/29.061 | Нормальная густота, сроки схватывания и равномерность изменения объема | ГОСТ 30744-2001 п.п. 6, 7; ГОСТ 310.3-76 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 18.6* ТР |  |  | Консистенция цементного раствора | ГОСТ 30744-2001 п.8; ГОСТ 310.4-81 п.2.1 |  |  |
| 18.7* ТР |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 30744-2001 п. 8; ГОСТ 310.4-81 п. 2.2 ¹ |  |  |
| 18.7* | Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3; СТБ 2318-2025 п. 6.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 18.8* ТР | Цементы | 23.51/29.121 | Прочность цемента при пропаривании | ГОСТ 310.4-81 п. 2.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 18.8* | Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/08.153 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 пп. 5, 6, 8; СТБ 2318-2025 п. 6.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 18.10* |  | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1; СТБ 2318-2025 п. 6.8 |  |  |
| 19.1** ТР | Песок природный, песок дробленный, песок шлаковый | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32728-2014; ГОСТ 32862-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 19.1** | Песок | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п. 2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 19.2* ТР | Песок природный, песок дробленный, песок шлаковый | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой ) состав и модуль крупности | ГОСТ 32727-2014; ГОСТ 32860-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 19.2* | Песок | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 19.3* ТР | Песок природный, песок дробленный, песок шлаковый | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 32726-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 19.3* | Песок | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п. 5.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 19.4* ТР | Песок природный, песок дробленный, песок шлаковый | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 19.4* | Песок | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 19.5* ТР | Песок природный, песок дробленный, песок шлаковый | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 32722-2014; ГОСТ 32821-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 19.5* | Песок | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 19.6* ТР | Песок природный, песок дробленный, песок шлаковый | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 32721-2014; ГОСТ 32822-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 19.6* | Песок | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 19.7* ТР | Песок природный, песок дробленный, песок шлаковый | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц (метод набухания) | ГОСТ 32708-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 19.8* ТР |  |  | Содержание слабых зерен и примесей металла | ГОСТ 32861-2014 |  |  |
| 19.9* ТР |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 32717-2014 |  |  |
| 19.10* ТР |  | 08.12/29.070 | Истираемость | ГОСТ 32819-2014 |  |  |
| 19.11* ТР |  | 08.12/29.040 | Активность шлаков | ГОСТ 32820-2014 |  |  |
| 19.12* ТР |  |  | Морозостойкость песка из отсевов дробления | ГОСТ 32720-2014 |  |  |
| 19.13* ТР |  | 08.12/08.082 | Наличие органических примесей | ГОСТ 32724-2014 |  |  |
| 20.1** ТР | Щебень и гравий из горных пород. Щебень и песок шлаковые | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32862-2014; ГОСТ 33048-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 20.1** | Дорожная одежда. Конструктивные слои дорожной одежды | 42.11/29.121 | Прочность дорожной одежды (модуль упругости и деформации конструктивных слоев и одежды в целом) | СТБ 1501-2013; ТКП 140-2015 (33200) п. 6 Приложение В | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 20.2* ТР | Щебень и гравий из горных пород. Щебень и песок шлаковые | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 32860-2014; ГОСТ 33029-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 20.2** | Дорожная одежда. Конструктивные слои дорожной одежды | 42.11/29.119 | Степень уплотнения слоев | СТБ 2176-2025 пп. 6.1, 6.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел дорожных конструкций испытательного центра) |  |
| 20.3* ТР | Щебень и гравий из горных пород. Щебень и песок шлаковые | 08.12/29.040 | Содержание дробленных частиц в щебне | ГОСТ 33051-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 20.4* ТР |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32859-2014; ГОСТ 33055-2014 |  |  |
| 20.5* ТР |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 33026-2014 |  |  |
| 20.6* ТР |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 32864-2014; ГОСТ 33053-2014 |  |  |
| 20.7* ТР |  | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 32817-2014; ГОСТ 33030-2014 |  |  |
| 20.8* ТР |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 32861-2014; ГОСТ 33054-2014 |  |  |
| 20.9* ТР |  | 08.12/29.070 | Сопротивление дроблению и износу | ГОСТ 32819-2014; ГОСТ 33049-2014 |  |  |
| 20.10* ТР |  | 08.12/29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 32863-2014; ГОСТ 33109-2014 |  |  |
| 20.11* ТР |  | 08.12/08.082 | Наличие органических примесей | ГОСТ 33046-2014 |  |  |
| 20.12* ТР |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность, пористость | ГОСТ 32821-2014; ГОСТ 33057-2014 |  |  |
| 20.13* ТР |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 32815-2014; ГОСТ 33057-2014 |  |  |
| 20.14* ТР |  |  | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 32822-2014; ГОСТ 33047-2014 |  |  |
| 20.15* ТР |  | 08.12/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 32815-2014; ГОСТ 33057-2014 |  |  |
| 20.16* ТР |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 32818-2014; ГОСТ 33028-2014 |  |  |
| 20.17* ТР |  | 08.12/26.045 | Устойчивость структуры щебня (шлака) против распадов | ГОСТ 32858-2014; ГОСТ 33056-2014 |  |  |
| 20.18* ТР |  | 08.12/29.040 | Активность шлаков | ГОСТ 32820-2014 |  |  |
| 20.19* ТР |  | 08.12/08.149 | Общее содержание хлоридов и легкорастворимых хлоридов в щебне и гравии из горных пород | ГОСТ 8269.1-97 п. 4.10 ¹ |  |  |
| 20.20* ТР |  | 08.12/29.040 | Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков | ГОСТ 32861-2014 |  |  |
| 21.1* ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ГОСТ 10060.0-95 ¹; ГОСТ 10060.1-95 ¹; ГОСТ 10060.2-95 ¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 21.1** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.121 | Прочность (неразрушающий контроль методом отрыва со скалыванием и методом ударного импульса) | СТБ 2264-2012 пп. 7.9, 7.11 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 21.2* ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-2020 ¹; ГОСТ 12730.5-2018 п. 4; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 21.3* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.6 |  |  |
| 22.1* ТР | Опоры дорожных знаков | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ГОСТ 10060.0-95 ¹; ГОСТ 10060.1-95 ¹; ГОСТ 10060.2-95 ¹; ГОСТ 32948-2014 п. 7.2.3.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 22.1** | Изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Линейные размеры, качество поверхности и внешнего вида | ГОСТ 26433.1-89 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 22.2* ТР | Опоры дорожных знаков | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-2020 ¹; ГОСТ 12730.5-2018 п. 4; ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 22.2** | Изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность жесткость и трещиностойкость | ГОСТ 8829-94 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 22.3* ТР | Опоры дорожных знаков | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 32948-2014 п. 7.2.3.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 23.1** ТР | Трубы дорожные водопроводные. Изделия железобетонные для водопроводных труб | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 ¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А п. А.16 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 23.1** | Металлические конструкции | 25.11/29.061 | Толщина защитных покрытий | ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.1; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4; СТБ ISO 2808-2023 пп. 5.5.6, 5.5.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 23.2** ТР | Трубы дорожные водопроводные. Изделия железобетонные для водопроводных труб | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 23.3** ТР |  | 23.61/42.000 | Отбор проб, кернов | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 32871-2014 Приложение А |  |  |
| 23.4* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ГОСТ 10060.0-95 ¹; ГОСТ 10060.1-95 ¹; ГОСТ 10060.2-95 ¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А; СТБ 2061-2010 п. 6.4 ¹ |  |  |
| 23.5* ТР |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-2020 ¹; ГОСТ 12730.5-2018 п. 4; ГОСТ 32871-2014 Приложение А |  |  |
| 23.6* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А; СТБ 2061-2010 п. 6.2 ¹ |  |  |
| 24.1** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешнего вида | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 33147-2014 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 24.1** | Мосты, путепроводы, водопропускные трубы, скотопрогоны | 42.13/29.061 | Обследование сооружений: линейные размеры сооружений и их частей, определение высотного положения элементов | СП 3.03.02-2021; СП 3.03.06-2023 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 24.2** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п.6; СТБ 1071-2007 п.6.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 24.3** ТР |  | 23.61/42.000 | Отбор проб, кернов | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 33147-2014 п.10 |  |  |
| 24.4* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 33147-2014 п. 10; СТБ 1071-2007 п.6.3 ¹ |  |  |
| 24.5* ТР |  |  | Прочность на растяжение при изгибе бетона (форма образца - призма с квадратным сечением) | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 33147-2014 п. 10; СТБ 1071-2007 п. 6.3 ¹ |  |  |
| 24.6* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ГОСТ 10060.0-95 ¹; ГОСТ 10060.1-95 ¹; ГОСТ 10060.2-95 ¹; ГОСТ 33147-2014 п.12; СТБ 1071-2007 п.6.4 ¹ |  |  |
| 24.7* ТР |  | 23.61/26.141 | Водопоглощение бетона | ГОСТ 12730.0-2020 ¹; ГОСТ 12730.3-2020 ¹; ГОСТ 33147-2014 п.11; СТБ 1071-2007 п. 6.5 ¹ |  |  |
| 24.8* ТР |  |  | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-2020 ¹; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 33147-2014 п. 11; СТБ 1071-2007 п. 6.6 ¹ |  |  |
| 24.9* ТР |  | 23.61/29.070 | Истираемость бетона | ГОСТ 13087-2018 ¹; ГОСТ 33147-2014 п. 13 |  |  |
| 25.1** ТР | Дорожные ограждения | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешнего вида | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 25.1* | Части опорные из литьевого полиуретана для автодорожных мостов | 20.16/29.121 | Абсолютные деформации при статическом сжатии | СТБ 1165-2016 п. 7.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 25.2** ТР | Дорожные ограждения | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33128-2014 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 25.2* | Части опорные из литьевого полиуретана для автодорожных мостов | 20.16/29.121 | Модуль упругости | СТБ 1165-2016 п. 7.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 25.3** ТР | Дорожные ограждения | 23.61/42.000 | Отбор проб, кернов | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 33128-2014 п.7.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 25.4* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7.9 |  |  |
| 25.5* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ГОСТ 10060.1-95 ¹; ГОСТ 10060.2-95 ¹; ГОСТ 33128-2014 п.7.9 |  |  |
| 26.1** ТР | Камни бортовые | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32962-2014 п.7; СТБ 1097-2012 п.7.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 26.1** | Компенсаторы резинометаллические для деформационных швов мостовых сооружений | 22.19/29.137 | Контроль полной амплитуды горизонтальных перемещений (абсолютных горизонтальных деформаций) | СТБ 1622-2006 п. 7.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 26.2** ТР | Камни бортовые | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид | ГОСТ 32962-2014 п. 8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 26.2** | Компенсаторы резинометаллические для деформационных швов мостовых сооружений | 22.19/29.137 | Контроль полной амплитуды вертикальных перемещений (абсолютных вертикальных деформаций) | СТБ 1622-2006 п. 7.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отраслевая мостовая лаборатория испытательного центра) |  |
| 26.3** ТР | Камни бортовые | 23.61/42.000 | Отбор проб, кернов | ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 32962-2014 п. 9; СТБ 1097-2012 п.7.2 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 26.4* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 32962-2014 п. 9; СТБ 1097-2012 п.7.2 ¹ |  |  |
| 26.5* ТР |  |  | Прочность на растяжение на изгибе бетона (форма образца - призма) | ГОСТ 10180-2012 ¹; ГОСТ 32962-2014 п.9; СТБ 1097-2012 п. 7.2 ¹ |  |  |
| 26.6* ТР |  | 23.61/26.141 | Водопоглощение бетона | ГОСТ 12730.0-2020 ¹; ГОСТ 12730.3-2020 ¹; ГОСТ 32962-2014 п.10; СТБ 1097-2012 п. 7.4 ¹ |  |  |
| 26.7* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ГОСТ 10060.0-95 ¹; ГОСТ 10060.1-95 ¹; ГОСТ 10060.2-95 ¹; ГОСТ 32962-2014 п.11; СТБ 1097-2012 п.7.3 ¹ |  |  |
| 27.1* ТР | Пластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.127 | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73 ¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.12 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 27.1* | Грунты, горные породы | 08.12/29.121, 08.99/29.121 | Предел прочности на одноосное сжатие | ГОСТ 12248.2-2020 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 27.2* ТР | Пластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.143 | Время высыхания (отверждения) до степени 3 | ГОСТ 19007-2023 ¹; ГОСТ 19007-73 ¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 27.2* | Грунты, горные породы | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 27.3* ТР | Пластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/33.111 | Коэффициент яркости | ГОСТ 32829-2014 п. 4.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 27.4** ТР |  |  | Координаты цветности | ГОСТ 32829-2014 п. 4.2 |  |  |
| 27.5* ТР |  | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ 32829-2014 п. 4.7 |  |  |
| 27.6* ТР |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 ¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.10 |  |  |
| 27.7* ТР |  | 20.30/26.080 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 32829-2014 п. 4.5; ГОСТ 9.403-2022 Метод А ¹ |  |  |
| 28.1* ТР | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 32829-2014 п. 4.8; ГОСТ 8420-2022 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 28.1* | Укрепленные грунты | 08.12/29.121 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 23558-94 п. 6.1; ГОСТ 310.4-81 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 28.2* ТР | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 ¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 28.2* | Укрепленные грунты | 08.12/29.121 | Прочность на растяжение при раскалывании | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 23558-94 п. 6.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 28.3* ТР | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.143 | Время высыхания (отверждения) до степени 3 | ГОСТ 19007-2023 ¹; ГОСТ 19007-73 ¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 28.3* | Укрепленные грунты | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 23558-94 п. 6.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 28.4* ТР | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/33.111 | Координаты цветности | ГОСТ 32829-2014 п. 4.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 28.4* | Укрепленные грунты | 08.12/42.000 | Изготовление образцов | СТБ 1521-2026 п.7.1, пп.7.3-7.5, пп.7.19-7.23 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 28.5* ТР | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/33.111 | Коэффициент яркости | ГОСТ 32829-2014 п. 4.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 28.5* | Укрепленные грунты | 08.12/29.040 | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016; СТБ 1521-2026 пп. 7.14-7.18 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 28.6* ТР | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу | ГОСТ 15140-78 ¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.11 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 28.6* | Укрепленные грунты | 08.12/29.151 | Оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016; СТБ 1521-2026 пп. 7.14-7.18 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 28.7* ТР | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.054 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); ГОСТ 32829-2014 п. 4.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 28.7* | Укрепленные грунты | 08.12/29.151 | Водопоглощение укрепленных материалов после испытаний на морозостойкость | ГОСТ 12730.3-2020 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 28.8* ТР | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); ГОСТ 32829-2014 п. 4.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 28.9* ТР |  | 20.30/26.080 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 32829-2014 п. 4.5; ГОСТ 9.403-2022 Метод А ¹ |  |  |
| 29.1* ТР | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32849-2014 п. 4.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 29.1* | Изделия из горной породы | 08.99/29.070 | Истираемость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п. 6.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 29.2* ТР | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/18.115 | Коэффициент преломления света | ГОСТ 32849-2014 п. 4.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 29.3* ТР |  |  | Содержание дефектных микростеклошариков и инородных частиц | ГОСТ 32849-2014 п. 4.12 Приложение А |  |  |
| 29.4* ТР |  | 23.19/29.054 | Гранулометрический состав | ГОСТ 32849-2014 п. 4.1 |  |  |
| 29.5* ТР |  | 23.19/26.080 | Стойкость к воздействию воды | ГОСТ 32849-2014 п. 4.13 |  |  |
| 29.6* ТР |  |  | Стойкость к раствору соляной кислоты | ГОСТ 32849-2014 п. 4.14 |  |  |
| 29.7* ТР |  |  | Стойкость к воздействию раствора хлорида натрия | ГОСТ 32849-2014 п. 4.15 |  |  |
| 29.8* ТР |  |  | Стойкость к воздействию раствора гидроокиси натрия | ГОСТ 32849-2014 п. 4.16 |  |  |
| 30.1** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 22.29/29.061 | Надписи, цветовое решение, геометрические параметры | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32946-2014 пп.4.3, 4.14 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.1* | Щебень и гравий | 08.12/29.070, 08.99/29.070 | Истираемость | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.10; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.2** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 25.11/26.095 | Требования к конструкции: деформация от расчетной нагрузки | ГОСТ 32946-2014 п. 4.7, Приложения А | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.2* | Щебень и гравий | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Пустотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16.3; ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.3** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия. | ГОСТ 32946-2014 п. 4.4; ГОСТ 9.916-2023 пп.6.1.1-6.1.3; 6.2.4 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.3** | Щебень и гравий | 08.12/08.082, 08.99/08.082 | Определение органических примесей | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.13; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.13 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.4** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 25.11/26.095 | Прочность сцепления покрытия | ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1- 8.4.2 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.4* | Щебень и гравий | 08.12/08.149, 08.99/08.149 | Определение общего содержания хлоридов и легкорастворимых хлоридов | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.5** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 22.29/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения световозращающего материала изображение знака | ГОСТ 32946-2014 п. 4.10, Приложение Б | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.5** | Щебень и гравий | 08.12/42.000, 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.6** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 22.29/33.111 | Коэффициент яркости изображения | ГОСТ 32946-2014 п. 4.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.6* | Щебень и гравий | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; СТБ 1311-2002 п. 7.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.7** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 22.29/33.111 | Координаты цветности изображения | ГОСТ 32946-2014 п. 4.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.7* | Щебень и гравий | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.8** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 25.11/11.116 | Маркировка | ГОСТ 32946-2014 п. 4.23 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.8* | Щебень и гравий | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Содержание зерен слабых пород. | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.9; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.9** ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 22.29/26.095 | Адгезия световозвращающего материала и несветовозвращающего материала черного цвета к основе знака | ГОСТ 32946-2014 п.4.12, Приложение Г | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.9* | Щебень и гравий | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.10* ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 22.29/26.095 | Устойчивость к воздействию ударной нагрузки | ГОСТ 32946-2014 п. 4.13, Приложение Д | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.10* | Щебень и гравий | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.11* ТР | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 22.29/26.045 | Устойчивость световозвращающего материала к воздействию очищающих жидкостей | ГОСТ 32946-2014 п. 4.22, Приложение Е | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 30.11* | Щебень и гравий | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 30.12* |  | 08.12/29.121, 08.99/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 30.13* |  | 08.12/08.118, 08.99/08.118 | Истинная плотность горной породы, зерен щебня и гравия | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.14.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1 |  |  |
| 30.14* |  | 08.12/29.119, 08.99/29.119 | Ускоренное определение истинной плотности | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.14.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.2 |  |  |
| 30.15* |  | 08.12/29.151, 08.99/29.151 | Влажность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |  |
| 30.16* |  | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.15; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |  |  |
| 30.17* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16.1, п. 4.16.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1, п. 4.17.2 |  |  |
| 30.18* |  | 08.12/26.080, 08.99/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.11.1, п. 4.11.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.1, п. 4.12.2 |  |  |
| 30.19* |  | 08.12/29.151, 08.99/29.151 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.17; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 |  |  |
| 30.20* |  | 08.12/29.121, 08.99/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.19; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |  |  |
| 30.21* |  |  | Показатель снижения прочности при насыщении водой | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.21 |  |  |
| 30.22* |  | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков. | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.23; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.25 |  |  |
| 30.23* |  | 08.12/26.045, 08.99/26.045 | Устойчивость структуры щебня (шлака) против распадов | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.21; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |  |  |
| 30.24* |  | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Активность шлаков | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.24; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.26 |  |  |
| 30.25* |  |  | Содержание зерен кубовидной формы | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.7.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1; СТБ 1311-2002 п. 7.5 |  |  |
| 31.1** ТР | Дороги автомобильные общего пользования | 42.11/35.063 | Горизонтальная освещенность | ГОСТ 33175-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 31.1** | Смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно-песчаные | 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; СТБ 2318-2025 п.5.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 31.2** |  | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3; СТБ 2318-2025 п. 6.2 |  |  |
| 31.3* |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19; ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 31.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 31.5* |  | 08.99/29.040 | Средняя плотность и пористость щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.15; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |  |  |
| 31.6* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 |  |  |
| 31.7* |  | 08.99/29.121 | Дробимость щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 31.8* |  | 08.99/29.040 | Содержание зерен слабых пород. | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.9; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |  |
| 31.9* |  | 08.99/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.11; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |  |  |
| 31.10* |  | 08.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3; СТБ 2318-2025 п. 6.4 |  |  |
| 31.11* |  | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Истинная плотность песка, щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-2025 п.4.14.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1; ГОСТ 8735-88 п.8 |  |  |
| 31.12* |  | 08.99/29.040 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |  |  |
| 31.13* |  | 08.12/29.070, 08.99/29.070 | Истираемость | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.10; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |  |  |
| 31.14* |  | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16.1, п. 4.16.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1, п. 4.17.2; ГОСТ 8735-88 п. 9.1; СТБ 2318-2025 п. 6.8 |  |  |
| 31.15* |  | 08.99/26.045 | Устойчивость структуры щебня (шлака) против распадов | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.21; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |  |  |
| 31.16* |  | 08.12/29.040 | Число пластичности, граница текучести, граница раскатывания | ГОСТ 5180-2015 пп. 7, 8 |  |  |
| 31.18* |  |  | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 31.19* |  | 08.12/29.151 | Оптимальная влажность |  |  |  |
| 32.1** ТР | Разметка дорожная (горизонтальная, вертикальная), материалы и изделия для разметки | 20.30/29.061, 22.29/29.061 | Геометрические параметры. | ГОСТ 32952-2014 пп. 3.3-3.6, 3.16 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 32.1** | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9758-2012 п. 5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 32.2** ТР | Разметка дорожная (горизонтальная, вертикальная), материалы и изделия для разметки | 20.30/33.111, 22.29/33.111 | Координаты цветности | ГОСТ 32829-2014 п. 4.2; ГОСТ 32946-2014 п. 4.9; ГОСТ 32952-2014 пп. 3.7, 3.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 32.2* | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 9758-2012 п. 6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 32.3** ТР | Разметка дорожная (горизонтальная, вертикальная), материалы и изделия для разметки | 20.30/33.111 | Коэффициент яркости | ГОСТ 32829-2014 п. 4.3; ГОСТ 32946-2014 п. 4.9; ГОСТ 32952-2014 п.п. 3.9, 3.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 32.3* | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/29.119 | Средняя плотность зерен крупного заполнителя | ГОСТ 9758-2012 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 32.4** ТР | Разметка дорожная (горизонтальная, вертикальная), материалы и изделия для разметки | 20.30/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения | ГОСТ 32952-2014 п.п. 3.11-3.13 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 32.4* | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 9758-2012 п. 15 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 32.5* |  |  | Водопоглощение крупного заполнителя | ГОСТ 9758-2012 п. 16 |  |  |
| 32.6* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 9758-2012 п. 17 |  |  |
| 32.7* |  |  | Содержание расколотых зерен в гравии | ГОСТ 9758-2012 п. 20 |  |  |
| 32.8* |  |  | Содержание зерен инородных горных пород | ГОСТ 9758-2012 п. 22 |  |  |
| 32.9* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость крупного заполнителя | ГОСТ 9758-2012 п. 29 |  |  |
| 32.10* |  | 08.12/29.040 | Потеря массы крупного заполнителя при кипячении | ГОСТ 9758-2012 п. 33 |  |  |
| 33.1** ТР | Элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (полосы шумовые, покрытия противоскольжения цветные и др.) | 20.30/33.111 | Координаты цветности | ГОСТ 32754-2014 п. 4.12; ГОСТ 32952-2014 п. 3.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 33.1** | Песок. Песок шлаковый | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п. 2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 33.2** ТР | Элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (полосы шумовые, покрытия противоскольжения цветные и др.) | 20.30/11.116 | Определение сплошности нанесения | ГОСТ 32754-2014 п. 4.10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 33.2* | Песок. Песок шлаковый | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 33.3** ТР | Элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (полосы шумовые, покрытия противоскольжения цветные и др.) | 20.30/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения | ГОСТ 32952-2014 п.п. 3.11 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 33.3* | Песок. Песок шлаковый | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п. 5.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 33.4* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 пп. 8.1, 8.2 |  |  |
| 33.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 33.6* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |  |
| 33.7* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 33.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц методом набухания | ГОСТ 8735-88 п. 14 |  |  |
| 33.9* |  |  | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |  |  |
| 33.10** |  | 08.12/08.082 | Определение органических примесей | ГОСТ 8735-88 п. 6 |  |  |
| 33.11* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость песка из отсевов дробления | ГОСТ 8735-88 п.13 |  |  |
| 34.1** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 16.23/11.116, 20.30/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.61/11.116, 25.11/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32839-2014 п. 4.2.2; ГОСТ 32964-2014 п.п. 6.4-6.6; ГОСТ 33128-2014 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.1** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/42.000 | Изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.2** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 16.23/11.116, 20.30/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.61/11.116, 25.11/11.116 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89 ¹; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 32758-2014 пп.4.9.4.1, 4.9.5.1, 4.9.7.1, 4.9.9.1, 4.9.10.1, 4.9.11.1,4.9.12.1, 4.9.13.1; ГОСТ 32844-2014 п.4.2; ГОСТ 32964-2014 п.п.6.2.1-6.2.3; ГОСТ 33025-2014 п.п.7.2-7.4; ГОСТ 33128-2014 п.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.2** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; ГОСТ 28570-2019 п. 5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.3** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 25.11/11.116 | Внешний вид защитного покрытия | ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.1 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 5.1 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.3** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.121 | Прочность (неразрушающий контроль методом отрыва со скалыванием) | ГОСТ 18105-2018; СТБ 2264-2012 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.4** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия. | ГОСТ 32946-2014 п. 4.4; ГОСТ 9.916-2023 пп.6.1.1-6.1.3; 6.2.4 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.4* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие (форма образца - куб, цилиндр, половинки призм) | ГОСТ 10180-2012 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.5** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 25.11/26.095 | Прочность сцепления покрытия | ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1- 8.4.2 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.5* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе (форма образца - призма с квадратным сечением) | ГОСТ 10180-2012 п. 7.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.6** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 25.11/26.095 | Прочность пешеходных ограждений при действии горизонтальной сосредоточенной нагрузки | ГОСТ 33129-2014 п. 4.1.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.6* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.121 | Прочность на растяжение при раскалывании (форма образца - цилиндр, куб) | ГОСТ 10180-2012 п. 7.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.7** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 20.30/33.111, 22.29/33.111 | Координаты цветности | ГОСТ 32844-2014 п. 4.3.2; ГОСТ 32946-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.7* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.121 | Прочность на осевое растяжение (форма образца - призма с квадратным сечением размерами (70х70х280)мм) | ГОСТ 10180-2012 п. 7.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.8** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 20.30/33.111, 22.29/33.111 | Коэффициент яркости | ГОСТ 32844-2014 п. 4.3.3; ГОСТ 32946-2014 п. 4.9 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.8* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.9** ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 20.30/33.111, 22.29/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения | ГОСТ 32946-2014 п. 4.10, Приложение Б | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.9* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.10* ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 16.23/26.095, 22.29/26.095, 23.61/26.095, 25.11/26.095 | Прочность при падении | ГОСТ 32758-2014 п.п. 4.9.4.5, 4.9.7.5, 4.9.9.5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.10* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.040 | Пористость | ГОСТ 12730.4-2020 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.11* ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 16.23/26.095, 22.29/26.095, 23.61/26.095, 25.11/26.095 | Устойчивость к опрокидыванию | ГОСТ 32758-2014 п.п. 4.9.5.6, 4.9.7.6, 4.9.9.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.11* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 п. 4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.12* ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 16.23/26.095, 22.29/26.095, 23.61/26.095, 25.11/26.095 | Стойкость к механическим воздействиям (ударная нагрузка) | ГОСТ 32839-2014 п. 4.5.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.12* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.13* ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 22.29/26.095 | Устойчивость к воздействию внешней среды и агрессивных сред | ГОСТ 32839-2014 п. 4.6; ГОСТ 32844-2014 п. 4.4.2.1; ГОСТ 9.403-2022 (метод А) ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.13* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/29.151 | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 34.14* ТР | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 22.29/26.095 | Прочность сцепления (адгезия) световозвращающей поверхности | ГОСТ 32758-2014 п.п. 4.9.9.7, 4.9.9.10; ГОСТ 32844-2014 п. 4.6; ГОСТ 32946-2014 Приложение Г | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 34.15* ТР |  | 16.23/29.061, 22.29/29.061, 23.61/29.061, 25.11/29.061 | Прямолинейность | ГОСТ 32758-2014 п. 4.9.11.8 |  |  |
| 34.16* ТР |  | 16.23/26.080, 22.29/26.080, 23.61/26.080, 25.11/26.080 | Прочность при отрицательных температурах | ГОСТ 32758-2014 п. 4.9.9.6 |  |  |
| 34.17* ТР |  | 16.23/26.095, 22.29/26.095, 23.61/26.095, 25.11/26.095 | Устойчивость к статическому воздействию ветровой нагрузки | ГОСТ 32844-2014 п. 4.4.1 |  |  |
| 34.18* ТР |  |  | Устойчивость к динамическому воздействию: механическая прочность к выбросу щебня и гравия | ГОСТ 32844-2014 п. 4.5.2 |  |  |
| 34.19* ТР |  |  | Устойчивость к динамическому воздействию: испытание на возможность повторного использования | ГОСТ 32844-2014 п. 4.5.3 |  |  |
| 35.1** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 35.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 п. 4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 35.2** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 33147-2014 п. 7.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 35.2** | Смеси бетонные | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси: - диаметра растекания конуса бетонной смеси; - осадка конуса бетонной смеси; - жесткость бетонной смеси | СТБ 1545-2005 пп. 5.2, 5.3, 5.4 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 35.3** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Шероховатость рабочей поверхности | ГОСТ 33147-2014 п. 8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 35.3** | Смеси бетонные | 23.63/29.040 | Плотность бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 35.4** |  |  | Пористость бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 7 |  |  |
| 35.5** |  | 23.63/29.144 | Расслаиваемость бетонной смеси: - раствороотделение; - водоотделение | СТБ 1545-2005 п.8.3, 8.4 |  |  |
| 35.6** |  | 23.63/35.065 | Температура бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 9 |  |  |
| 35.7** |  | 23.63/29.061 | Сохраняемость свойств бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п.10 |  |  |
| 36.1** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.2; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.2, 4.2.12, 4.3.1; ГОСТ 32950-2014 п. 4.7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 36.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Линейные размеры, качество поверхности и внешнего вида | ГОСТ 26433.1-89 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 36.2** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85 ¹; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32948-2014 п.7.1.3; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.4, 4.2.10, 4.3.2; ГОСТ 32950-2014 п.4.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 36.2** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28570-2019 п. 5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 36.3** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/11.116 | Внешний вид защитного покрытия | ГОСТ 32948-2014 п.п. 5.2.5, 7.1.4; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.7, 4.1.9; ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.1 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 5.1 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 36.3* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие (форма образца - куб, цилиндр, половинки призм). Прочность на растяжение при изгибе (форма образца - призма с квадратным сечением). Прочность на растяжение при раскалывании (форма образца - цилиндр) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 36.4** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия | ГОСТ 32948-2014 п.п. 5.2.5, 7.1.4; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.7, 4.1.9; ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.1 ¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.3 ¹; СТБ ISO 2808-2023 п. 5.5.6, п. 5.5.7 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 36.4* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 36.5** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/26.095 | Прочность сцепления покрытия | ГОСТ 32948-2014 п.п. 5.2.5, 7.1.4; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.7, 4.1.9; ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1- 8.4.2 ¹ | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 36.5* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 36.6** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/29.121 | Прочность и жесткость | ГОСТ 32950-2014 п. 4.2, Приложение А | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 36.6* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 36.7** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/29.061 | Размеры и внешний вид сварных соединений | ГОСТ 3242-79 тех.осмотр ¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.5 Приложение А | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 36.7* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.070 | Истираемость бетона | ГОСТ 13087-2018 п. 5 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 36.8** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/11.116 | Качество отверстий для ввода кабеля | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 36.8* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/08.149 | Степень карбонизации и количество хлоридов в бетоне конструкций мостовых сооружений | СТБ 1481-2011 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 36.9** ТР | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/29.121 | Прочность металлических и композитных опор | ГОСТ 32949-2014 пп.4.1.1, 4.3.4, Приложение В | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) | ТР ТС 014/2011 |
| 37.1** | Цемент | 23.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 п. 7 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 37.2* |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола: - по остатку на сите; - по величине удельной поверхности | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76; СТБ EN 196-6-2012 п. 4 |  |  |
| 37.3* |  |  | Плотность | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.2-76 |  |  |
| 37.4* |  | 23.51/29.144 | Нормальная густота, сроки схватывания и равномерность изменения объема | ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.3-76 |  |  |
| 37.5* |  |  | Консистенция цементного раствора | ГОСТ 310.4-81 п. 2.1 |  |  |
| 37.6* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 310.4-81 п. 2.2 |  |  |
| 37.7* |  |  | Прочность цемента при пропаривании | ГОСТ 310.4-81 п. 2.3 |  |  |
| 38.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб, изготовление контрольных образцов | ГОСТ 5802-2024 п.4.2; СТБ 1307-2012 п.7.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 38.2** |  | 23.64/29.040 | Плотность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 6 |  |  |
| 38.3** |  | 23.64/29.144 | Расслаиваемость растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 7 |  |  |
| 38.4** |  |  | Сроки схватывания гипсового теста стандартной консистенции (нормальной густоты) | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |  |
| 38.5* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 п. 4; СТБ 1307-2012 п. 7.18 |  |  |
| 38.6* |  | 23.64/29.151 | Влажность сухой смеси | ГОСТ 8735-88 п. 10; СТБ 1307-2012 п. 7.7 |  |  |
| 38.7* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность сухой смеси | ГОСТ 8735-88 п. 9.1; СТБ 1307-2012 п. 7.7 |  |  |
| 38.8* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95 второй метод; ГОСТ 5802-2024 п. 13; СТБ 1307-2012 п. 7.8, 7.15 |  |  |
| 38.9* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие для самонивелирующих стяжек | ГОСТ 310.4-81 п. 2.2; СТБ 1307-2012 п. 7.9 |  |  |
| 38.10* |  | 23.64/29.145 | Расчетная температура применения растворной смеси | СТБ 1307-2012 п. 7.10.1 |  |  |
| 38.11* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п. 9 |  |  |
| 38.12* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81 п. 2.2 |  |  |
| 38.13* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п. 10 |  |  |
| 38.14* |  | 23.64/29.151 | Влажность | ГОСТ 5802-2024 п. 11 |  |  |
| 38.15* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 5802-2024 п. 12 |  |  |
| 38.16** |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) | ГОСТ 28574-2014 п. 5; СТБ 1307-2012 п. 7.12 |  |  |
| 38.17** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 5 |  |  |
| 39.1** | Жидкости для антикоррозионной защиты бетона | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 39.2** |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 | ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 39.3* |  | 20.30/11.116 | Время полного высыхания | ГОСТ 19007-2023 пп. 7.3, 7.4; ГОСТ 19007-73 пп. 3.7, 3.8 |  |  |
| 39.4* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля действующего вещества | ГОСТ 31939-2022; СТБ 1416-2019 п. 8.6 |  |  |
| 39.5* |  | 20.30/26.141 | Показатель эффективности жидкостей | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 39.6* |  | 20.30/26.080 | Показатель эффективности | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 39.7* |  | 20.30/29.119 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 п. 1 |  |  |
| 39.8* |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4 |  |  |
| 40.1* | Материалы пленкообразующие для ухода за свежеуложенным бетоном | 20.30/29.049 | Агрегативная устойчивость рабочего состава | СТБ 1245-2024 п. 9.7; СТБ 2546-2019 п. 8.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 40.2* |  |  | Условная вязкость рабочего состава | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1; СТБ 2546-2019 п. 8.3 |  |  |
| 40.3* |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4; СТБ 2546-2019 п. 8.4 |  |  |
| 40.4* |  | 20.30/29.049 | Время формирования пленочного покрытия | ГОСТ 19007-2023 пп. 7.3, 7.4; ГОСТ 19007-73 п. 3.7 п. 3.8; СТБ 2546-2019 п. 8.5 |  |  |
| 40.5* |  | 20.30/26.080 | Внешний вид сформированного пленочного покрытия | ГОСТ 28196-89 п. 4.3; СТБ 2546-2019 п. 8.6 |  |  |
| 40.6* |  | 20.30/29.049 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022; СТБ 2546-2019 п. 8.7 |  |  |
| 40.7* |  |  | Удельные влагопотери рабочего состава | СТБ 2546-2019 п. 8.8 Приложение Б |  |  |
| 41.1* | Добавки для бетонов | 20.59/29.121 | Определение эффективности пластифицирующих добавок | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30459-96 п. 5.1; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1545-2005 п. 5.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 41.2* |  | 20.59/29.144 | Определение эффективности стабилизирующих и водоудерживающих добавок | ГОСТ 30459-96 п. 5.2; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1245-2024 п. 5.2, п. 8 |  |  |
| 41.3* |  |  | Определение эффективности добавок, регулирующих сохраняемость бетонной смеси | ГОСТ 30459-96 п. 5.4; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1545-2005 п. 5.3, п. 10 |  |  |
| 41.4* |  | 20.59/29.121 | Определение эффективности добавок, замедляющих или ускоряющих твердение бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30459-96 п. 6.1; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1545-2005 п. 5.3 |  |  |
| 41.5* |  | 20.59/26.141, 20.59/29.121 | Определение эффективности водоредуцирующих и кольматирующих добавок | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 п. 4; ГОСТ 30459-96 п. 7.1; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1545-2005 п. 5.3 |  |  |
| 41.6* |  | 20.59/26.080, 20.59/29.040, 20.59/29.121 | Определение эффективности газообразующих и воздухововлекающих добавок | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 12730.4-2020; ГОСТ 30459-96 п. 7.2; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1545-2005 п. 5.3 |  |  |
| 41.7* |  | 20.59/26.080 | Определение эффективности противоморозных добавок | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30459-96 п. 8.1; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1545-2005 п. 5.3, п. 10 |  |  |
| 41.8* |  | 20.59/29.040, 20.59/29.121 | Определение эффективности гидрофобизирующих добавок | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 30459-96 п. 8.2; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1545-2005 п. 5.3 |  |  |
| 41.9* |  | 20.59/11.116 | Определение внешнего вида | СТБ 1112-98 п. 9.2 |  |  |
| 41.10* |  | 20.59/29.040 | Массовая доля сухого вещества | СТБ 1112-98 п. 9.3; СТБ EN 480-8-2018 |  |  |
| 41.11* |  |  | Определение плотности | ГОСТ 18995.1-73 п. 1; СТБ 1112-98 п. 9.4 |  |  |
| 41.12* |  | 20.59/08.169 | Определение водородного показателя | СТБ 1112-98 п. 9.5 |  |  |
| 42.1* | Части опорные из литьевого полиуретана для автодорожных мостов | 20.16/29.121 | Абсолютные деформации при статическом сжатии | СТБ 1165-2016 п. 7.6 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 42.2* |  |  | Модуль упругости | СТБ 1165-2016 п. 7.5 |  |  |
| 43.1* | Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений | 08.12/29.151, 08.99/29.151 | Влажность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19; ГОСТ 8735-88 п. 10 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел испытания бетонов испытательного центра) |  |
| 43.2* |  | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.16.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1; ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |  |
| 43.3** |  | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость (подвижность), консистенция | ГОСТ 310.4-81 п. 2.1; ГОСТ 5802-2024 п. 5; СТБ 1464-2024 п. 8.3; СТБ 1545-2005 п. 5.3 |  |  |
| 43.4** |  | 23.64/29.137 | Прочность сцепления материалов с бетоном | СТБ 1464-2024 Приложение А |  |  |
| 43.5** |  | 23.64/29.121 | Объем вовлеченного воздуха | СТБ 1545-2005 п. 7 |  |  |
| 43.6** |  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 5.3 |  |  |
| 43.7* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 43.8* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 10180-2012 п. 5.4 |  |  |
| 43.9* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 п. 4 |  |  |
| 44.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С ДИ: -30 - +50 | ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10; СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 9, 15-19 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 44.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % ДИ: 10-90 | ГОСТ 12.1.005-88 пп. 2.1-2.10; СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 9, 15-19 |  |  |
| 44.3** |  | 100.12/23.000 | Скорость движения воздуха, м/с ДИ: 0,1-20 |  |  |  |
| 44.4** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 ДИ: 10-2000 |  |  |  |
| 44.5** |  |  | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025; СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл 2 |  |  |
| 44.6** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк ДИ: 5-100000 | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 45.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрация хлористого водорода ДИ: 1-150 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 45.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрация озона ДИ: 0,05-15 мг/м3 |  |  |  |
| 45.3** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: 0-562 мг/м3 | АМИ.БР 0004-2021; МВИ.МН 2676-2007 |  |  |
| 45.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида, ДИ: 0-53,2 мг/м3 |  |  |  |
| 45.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: 0-38,2 мг/м3 |  |  |  |
| 45.6** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 2-100 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 45.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: 2-30 мг/м3 |  |  |  |
| 45.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ: 5-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 45.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: 100-10 000 мг/м3 |  |  |  |
| 45.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных ДИ: 50-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 45.11** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: 0,2-5 мг/м3 |  |  |  |
| 45.12** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: 0,15-6,0 мг/м3 | ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 45.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: 1-40 мг/м3 | ФР.1.31.2012.12433 |  |  |
| 45.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле ДИ: 0,1-4,0 мг/м3 | ФР.1.31.2013.14153 |  |  |
| 45.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксидов железа в сварочном аэрозоле (диЖелезо триоксид) ДИ: 3,6-120 мг/м3 | ФР.1.31.2010.06968 |  |  |
| 45.16** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: 0,5–200 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 45.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации акролеина (проп-2-ен-1-аль) ДИ: 0,1-2 мг/м3 |  |  |  |
| 46.1** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 24 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 46.2** |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20, 23, 25 |  |  |
| 46.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА (I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 пп. 15, 20-22 |  |  |
| 46.4** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м ДИ: 0,3-300 кВ/м | МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 46.5** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5 Гц–2 кГц: Д:<25В/м (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц: Д:<2,5 В/м - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц:Д:<250 нТл (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц: Д:<25 нТл | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 47.1** | Помещения жилых и общественных зданий. Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 23337-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 48.1* | Пластики для горизонтальной разметки автомобильныз дорог | 20.30/29.127, 20.16/29.127 | Температура размягчения по методу "КиШ" | ГОСТ 11506-73; СТБ 1520-2023 п. 8.21 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 48.2* |  | 20.30/11.116, 20.16/11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного материала | СТБ 1520-2023 п. 8.10 |  |  |
| 48.3* |  |  | Время высыхания (твердения) до степени 3 при температуре (20 ± 0,5) °C | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; СТБ 1520-2023 п. 8.13 |  |  |
| 48.4* |  | 20.30/08.156, 20.16/08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) по фотоблескомеру ФБ-2 | ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п. 8.14 |  |  |
| 48.5* |  | 20.30/29.121, 20.16/29.121 | Адгезия к асфальтобетону: - до замораживания - оттаивания - после 10 циклов замораживания | ГОСТ 10060.1-95; СТБ 1520-2023 п. 8.19 |  |  |
| 48.6* |  |  | Прочность покрытия при изгибе вокруг стержня | ГОСТ 6806-2024; СТБ 1520-2023 п. 8.15 |  |  |
| 48.7* |  | 20.16/29.144 | Расстекаемость при температуре нанесения | СТБ 1520-2023 п. 8.20 |  |  |
| 48.8* |  | 20.16/29.040 | Плотность | ГОСТ 32829-2014 п. 4.7; СТБ 1520-2023 п. 8.22 |  |  |
| 48.9* |  | 20.30/29.040 |  | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); СТБ 1520-2023 п. 8.22 |  |  |
| 48.10* |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); СТБ 1520-2023 п. 8.12 |  |  |
| 48.11* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 |  |  |
| 48.12* |  | 20.30/26.045, 20.16/26.045 | Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 32829-2014 п. 4.5; ГОСТ 9.403-2022 Метод А |  |  |
| 48.13* |  | 20.30/08.156, 20.16/08.156 | Координаты цветности | ГОСТ 32829-2014 п. 4.2; СТБ 1231-2012 п. 8.7 |  |  |
| 48.14* |  |  | Коэффициент яркости | ГОСТ 32829-2014 п. 4.3; СТБ 1231-2012 п. 8.8 |  |  |
| 49.1* | Эмали и краски для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 49.2* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); СТБ 1520-2023 п. 8.12 |  |  |
| 49.3* |  | 20.30/29.143 | Время высыхания (твердения) до степени 3 при температуре (20 ± 0,5) °C | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; СТБ 1520-2023 п. 8.13 |  |  |
| 49.4* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного материала | СТБ 1520-2023 п. 8.10 |  |  |
| 49.5* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) по фотоблескомеру ФБ-2 | ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п. 8.14 |  |  |
| 49.6* |  | 20.30/32.115 | Укрывистость высушенной пленки | ГОСТ 8784-75 |  |  |
| 49.7* |  | 20.30/29.165 | Прочность при изгибе (эластичность) | ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011) |  |  |
| 49.8* |  | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу. | ГОСТ 15140-78; СТБ 1520-2023 п. 8.18 |  |  |
| 49.9* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ | ГОСТ 5233-2021; СТБ 1520-2023 п.8.17 |  |  |
| 49.10* |  | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 49.11* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 49.12* |  | 20.30/26.045 | Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 32829-2014 п. 4.5; ГОСТ 9.403-2022 Метод А |  |  |
| 49.13* |  | 20.30/08.156 | Координаты цветности | ГОСТ 32829-2014 п. 4.2; СТБ 1231-2012 п. 8.7 |  |  |
| 49.14* |  |  | Коэффициент яркости | ГОСТ 32829-2014 п. 4.3; СТБ 1231-2012 п. 8.8 |  |  |
| 50.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 50.2* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид и цвет | ТНПА и другая документация |  |  |
| 50.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 50.4* |  | 20.30/29.143 | Время и степень высыхания | ГОСТ 19007-2023 п. 7.3; ГОСТ 19007-73 п. 3.7 |  |  |
| 50.5* |  | 20.30/32.115 | Укрывистость высушенной пленки | ГОСТ 8784-75 п. 1 |  |  |
| 50.6* |  | 20.30/26.080 | Устойчивость к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 9.403-2022 Метод А |  |  |
| 50.7* |  | 20.30/29.121 | Адгезия | ГОСТ 15140-78 п. 1-2; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |  |  |
| 50.8* |  | 20.30/33.111 | Блеск | ГОСТ 896-2021 п. 2 |  |  |
| 50.9* |  | 20.30/29.121 | Эластичность покрытия при изгибе | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 50.10* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 50.11* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 50.12* |  | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 50.13* |  | 20.30/26.095 | Прочность при ударе | ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 51.1* | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/11.116 | Внешний вид в массе | ГОСТ 32849-2014 п. 4.10; СТБ 1750-2007 п. 8.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 51.2* |  | 23.19/18.115 | Коэффициент преломления света стеклошариками | ГОСТ 32849-2014 п. 4.10; СТБ 1750-2007 Приложение В |  |  |
| 51.3* |  |  | Содержание дефектных стеклошариков и инородных частиц | ГОСТ 32849-2014 п. 4.12; СТБ 1750-2007 Приложение Г |  |  |
| 51.4* |  | 23.19/29.054 | Гранулометрический состав | ГОСТ 32849-2014 п. 4.1; СТБ 1750-2007 Приложение Д |  |  |
| 51.5* |  | 23.19/26.045 | Устойчивость к воздействию воды и водного раствора хлорида кальция и натрия, соляной кислоты, гидроксида натрия | ГОСТ 32849-2014 пп. 4.13-4.16; СТБ 1750-2007 Приложение Е |  |  |
| 51.6* |  | 23.19/11.116 | Тест на наличие обработки поверхности стеклошариков | СТБ 1750-2007 Приложение Б |  |  |
| 51.7* |  | 23.19/29.040 | Истинная плотность стекла стеклошариков | СТБ 1750-2007 Приложение Ж |  |  |
| 51.8* |  |  | Насыпная плотность стеклошариков | ГОСТ 8735-88 п. 8 |  |  |
| 52.1** | Технические средства организации дорожного движения: знаки дорожные | 22.29/11.116, 25.11/11.116 | Изображение символов | СТБ 1566-2005 п. 13; СТБ 1821-2025 п. 7.2 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 52.2** |  | 22.29/29.061 | Надписи | СТБ 1566-2005 п. 13; СТБ 1821-2025 п. 7.2, 7.4 |  |  |
| 52.3** |  | 22.29/11.116 | Цветовое решение | СТБ 1140-2013 п. 8.9; СТБ 1821-2025 п. 7.2 |  |  |
| 52.4** |  | 22.29/29.061 | Геометрические параметры изображения | СТБ 1140-2013 пп. 8.3, 8.8; СТБ 1566-2005 п. 13; СТБ 1821-2025 п. 7.4 |  |  |
| 52.5** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры основы знака | СТБ 1140-2013 п. 8.3; СТБ 1566-2005 п. 13; СТБ 1821-2025 п. 7.4 |  |  |
| 52.6** |  | 25.11/26.095 | Требования к конструкции: деформация от расчетной нагрузки | ГОСТ 32946-2014 п. 4.7, Приложения А; СТБ 1140-2013 п. 8.7 |  |  |
| 52.7** |  | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.916-2023 пп. 6.1.1-6.1.3, п. 6.2.4; СТБ 1140-2013 п. 8.4; СТБ 1821-2025 п. 7.7 |  |  |
| 52.8** |  | 25.11/26.095 | Прочность сцепления покрытия | ГОСТ 9.307-2021 пп. 8.4.1-8.4.2 |  |  |
| 52.9** |  | 22.29/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения световозращающего материала изображение знака | СТБ 1140-2013 п. 8.10 Приложение К; СТБ 1821-2025 п.7.17 |  |  |
| 52.10** |  |  | Координаты цветности изображения | СТБ 1140-2013 п. 8.9; СТБ 1821-2025 п. 7.17 |  |  |
| 52.11** |  |  |  |  |  |  |
| 52.12** |  | 25.11/11.116 | Маркировка | СТБ 1140-2013 п. 8.22; СТБ 1821-2025 п. 7.30 |  |  |
| 52.13** |  | 22.29/26.095 | Адгезия световозвращающего материала к основе знака | СТБ 1140-2013 п. 8.12 Приложение Л |  |  |
| 52.14** |  |  | Устойчивость к воздействию ударной нагрузки | СТБ 1140-2013 п. 8.13 Приложение М |  |  |
| 52.15** |  | 22.29/26.045 | Устойчивость к очищающим жидкостям | СТБ 1140-2013 п. 8.21 Приложение Н |  |  |
| 53.1** | Технические средства организации дорожного движения, элементы обустройства автомобильных дорог и улиц: ограждения, опоры знаков, опоры освещения, направляющие устройства | 25.11/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 26804-2012; СТБ 1026-2008; СТБ 1300-2024; СТБ 2261-2020; СТБ 2303-2013 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 53.2** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры. | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1566-2005 п. 13 |  |  |
| 53.3** |  | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.1; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, п. 6.3; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.5.6, 5.5.7 ¹ |  |  |
| 53.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность сцепления покрытия | ГОСТ 9.307-2021 пп. 8.4.1-8.4.2 |  |  |
| 53.5** |  | 25.11/26.080 | Прочность сцепления покрытий | ГОСТ 9.307-2021 п. 8.4.3 |  |  |
| 53.6** |  | 25.11/29.061 | Размеры и внешний вид сварных соединений ТСОДД | ГОСТ 3242-79 (технический осмотр); СТБ 1026-2008 п. 8.2 |  |  |
| 54.1** | Технические средства организации дорожного движения: дорожная разметка | 20.30/11.116 | Внешний вид, изображение | СТБ 1231-2012 Приложение А, Приложение Б, Приложение В | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 54.2** |  | 20.30/29.061 | Геометрические параметры. | СТБ 1566-2005 п. 13 |  |  |
| 54.3** |  | 20.30/33.111 | Координаты цветности | СТБ 1140-2013 п. 8.9; СТБ 1231-2012 п. 8.7 |  |  |
| 54.4** |  |  | Коэффициент яркости (горизонтальной разметки) | СТБ 1231-2012 п. 8.8 |  |  |
| 54.5** |  | 20.30/33.113 | Коэффициент яркости (вертикальной разметки) | СТБ 1140-2013 п. 8.9 |  |  |
| 54.6** |  | 22.29/33.113 | Удельный коэффициент силы света при световозвращении (горизонтальной разметки) | СТБ 1231-2012 Приложение К |  |  |
| 54.7** |  | 22.29/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения (вертикальной разметки) | СТБ 1140-2013 п. 8.10 Приложение К |  |  |
| 56.1** | Технические средства организации дорожного движения (устройства направляющие):сигнальные столбики, блоки, конусы, вехи и др. | 22.23/29.061 | Геометрические параметры. | СТБ 1566-2005 п. 13 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 56.2** |  | 22.23/26.095 | Устойчивость к воздействию ветрового давления | СТБ 2303-2013 Приложение К |  |  |
| 56.3* |  |  | Устойчивость к воздействию динамического удара | СТБ 2303-2013 Приложение Л |  |  |
| 56.4* |  |  | Устойчивость к воздействию удара | СТБ 2303-2013 п. 7.9.5 Приложение Л |  |  |
| 56.5** |  | 22.29/26.095 | Устойчивость световозвращателя к воздействию ударной нагрузки | СТБ 2303-2013 п. 7.9.7 Приложение Д |  |  |
| 56.6** |  | 22.29/26.080 | Устойчивость световозвращателя к воздействию воды | СТБ 2303-2013 Приложение М |  |  |
| 56.7** |  | 22.29/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения | СТБ 1140-2013 п. 8.10 Приложение К; СТБ 2303-2013 п. 7.9.6 |  |  |
| 56.8* |  | 22.23/26.095 | Устойчивость к опрокидыванию | СТБ 2303-2013 Приложение Н |  |  |
| 56.9* |  |  | Устойчивость к падению | СТБ 2303-2013 Приложение П |  |  |
| 56.10* |  | 22.23/26.080 | Устойчивость к низким температурам | СТБ 2303-2013 Приложение Р |  |  |
| 56.11** |  | 22.29/26.095 | Прочность сцепления световозвращающей поверхности | СТБ 2303-2013 п. 7.12.4 |  |  |
| 57.1** | Территория жилой застройки. Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.067 | Эквивалентные уровни звука, Уровень звукового давления, Уровень звука, эквивалентный и максимальный уровень проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий | ГОСТ 23337-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 58.1** | Транспортные потоки | 42.11/35.067 | Эквивалентный и максимальный уровень шума. создаваемого транспортным потоком | ГОСТ 20444-2014 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 59.1** | Автомобильные дороги | 42.11/29.061 | шероховатость дорожного покрытия (метод Песчаное пятно) | СТБ 1566-2005 п.8 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 59.2** |  | 42.11/35.063 | Горизонтальная освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 59.3** |  | 42.11/29.061 | Геометрические параметры. | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1566-2005 п. 13 |  |  |
| 60.1* | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.93/11.116 | Внешний вид | СТБ 1158-2013 п. 8.3 | пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (отдел эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения испытательного центра) |  |
| 60.2* |  | 08.93/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала | СТБ 1158-2013 п. 8.4 |  |  |
| 60.3* |  |  | Содержание водорастворимых веществ, пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1158-2013 п. 8.5 |  |  |
| 60.4* |  | 08.93/26.095 | Слеживаемость | СТБ 1158-2013 п. 8.6 |  |  |
| 60.5* |  | 08.93/29.040 | Защитный эффект против коррозии стали | СТБ 1158-2013 п. 8.7 |  |  |
| 60.6* |  |  | Плавящая способность | СТБ 1158-2013 п. 8.8 |  |  |
| 60.7* |  | 08.93/29.061 | Проникающая способность противогололедного реагента | СТБ 1158-2013 п. 8.9 |  |  |

¹ - 1)  -Стандарты и методики  исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.