| Приложение № |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| аттестату аккредитации |  |  |
| BY/112 02.2.0.2029 |  |  |
| от 18 августа 2003 года |  |  |
| на бланке № |  |  |

## Область аккредитации от 19 августа 2013 года на 15 листах

Отдела контроля качества

Открытого акционерного общества «БобруйскСтройКомплекс»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливащего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Смеси бетонные |  | 1.1 Отбор проб | СТБ 1035-96 ТР2009/013/BY и ТНПА устанавливающие требования | СТБ 1545-2005, р.4 ГОСТ 10180-90, п.2.2 СТБ EN 12350-1-2009 |
|  |  | 1.2. Подвижность бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005, п.5.3 |
|  |  | 1.3. Средняя плотность бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005, р.6 |
|  |  | 1.4. Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 2. Смеси бетонные легкие |  | 2.1. Отбор проб | СТБ 1187-99 | ГОСТ 10180-90, п.2.2 |
|  |  | 2.2 Средняя плотность бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005, р.6 |
| 3. Растворы строительные |  | 3.1. Отбор проб | СТБ 1307-2002 ТР2009/013/BY и ТНПА устанавливающие требования | ГОСТ 5802-86, р.1 |
|  |  | 3.2. Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, р.2 |
|  |  | 3.3. Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86, р.6 |
|  |  | 3.4. Морозостойкость |  | СТБ 1307-2002, п.7.13 |
| 4. Бетоны |  | 4.1. Отбор проб | СТБ1310-2002 СТБ 1544-2005 ТР2009/013/BY и ТНПА устанавливающие требования | СТБ 1545-2005 СТБ EN 12350-1-2009 |
|  |  | 4.2. Прочность на сжатие |  | СТБ 1544-2005, п. 7.3 ГОСТ 10180-90, п.5.2 |
|  |  | 4.3. Водопоглащение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | 4.4. Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 5. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | 5.1Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | ТР2009/013/BY, ГОСТ 13015.0-83 и ТНПА устанавливающие требования | ГОСТ 22690-88 |
|  |  | 5.2. Геометрические параметры (точность изготовления) |  | ГОСТ 13015.0-83, р.12 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 5.3.Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 13015.0-83, р.13 |
|  |  | 5.4 Прочность бетона (неразрушающий метод) |  | СТБ 2264-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Кирпич и камни керамические Кирпич и камни силикатные |  | 6.1. Отбор проб | ТР2009/013/BY, СТБ1160-99, СТБ 1228-2000 и ТНПА устанавливающие требования | СТБ 1160-99,пп 6.7,6.8 СТБ1228-2000, п.6.7 |
|  |  | 6.2. Показатели внешнего вида и внешние размеры |  | СТБ 1160-99, р.4 СТБ1228-2000, р.4 |
|  |  | 6.3. Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 |
|  |  | 6.4. Водопоглащение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
|  |  | 6.5. Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91, п.7 |
| 7. Песок для строительных работ |  | 7.1. Отбор проб | ТР2009/013/BY, ГОСТ 8736-93 и ТНПА устанавливающие требования | ГОСТ 8735-88, р.2 |
|  |  | 7.2. Зерновой состав |  | ГОСТ 8735-88, р.3 |
|  |  | 7.3. Модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, р.3 |
|  |  | 7.4. Влажность |  | ГОСТ 8735-88, р.10 |
| 8. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ |  | 8.1. Отбор проб | ТР2009/013/BY ГОСТ 8267-93 и ТНПА устанавливающие требования | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |
|  |  | 8.2. Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97, п. 4.3 |
|  |  | 8.3. Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 |
| 9. Изделия паркетные |  | 9.1. Отбор проб | ТР2009/013/BY СТБ 1454-2004 ГОСТ 862.3-86 и ТНПА устанавливающие требования | СТБ 1454-2004 ГОСТ 862.3-86 |
|  |  | 9.2. Показатели качества внешнего вида и геометрические параметры |  | СТБ 1454-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | 9.3. Влажность (определение влажности электровлагомером) |  | ГОСТ 16588-91, рр 1,2 |
| 10. Пиломатериалы хвойных пород |  | 10.1. Геометрические размеры | СТБ 1713-2007 | ГОСТ 6564-84, п.2.3 |
|  |  | 10.2. Влажность древесины (определение влажности электровлагомером) |  | ГОСТ 16588-91, рр1,2 |
| 11. Плитка керамическая Плитка керамическая для полов |  | 11.1. Показатели внешнего вида, линейные размеры | СТБ 1354-2002 ГОСТ 6787-2001 | ГОСТ 27180-2001, р.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 12. Линолеум резиновый многослойный Релин |  | 12.1. Геометрические параметры | ТР2009/013/BY ГОСТ 16914-71 и ТНПА устанавливающие требования | ГОСТ 16914-71, п.3.5 |
| 13. Материалы рулонные кровельные |  | 13.1. Показатели внешнего вида и геометрические параметры | ТР2009/013/BY ГОСТ 10923-93 и ТНПА устанавливающие требования | ГОСТ 2678-94, п.3.3 |
| 14. Обои |  | 14.1. Линейные размеры | ГОСТ 6810-2002 | ГОСТ 6810-2002, п.4.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15. Шпатлевка |  | 15.1. Определение цвета 15.2. Внешнего вида покрытия | СТБ 1263-2001 | ГОСТ 10277-90, п.3.3 ГОСТ 10277-90, п.3.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов |  | 16.1. Отбор проб | ГОСТ 25607-94 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |
|  |  | 16.2. Зерновой состав |  | ГОСТ 25607-94, п.5.2 |
|  |  | 16.3. Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88, п.5.3 ГОСТ 8269.0-97, п.4,п.5.3 |
|  |  | 16.4. Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
|  |  | 16.5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
| 17. Плиты теплоизоляционные из пенопласта |  | 17.1. Отбор проб | ГОСТ 20916-87 | ГОСТ 20916-87, п.4.1 |
|  |  | 17.2. Линейные размеры |  | ГОСТ 17177-94, р.4 |
|  |  | 17.3. Правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94, р.6 |
| 18. Грунты. Смеси из неукрепленных зернистых минеральных материалов для покрытий и оснований автомобильных дорог |  | Коэффициент уплотнения | ТР 2009/013/BY, ТКП 45.3.03-19-2006 СТБ 943-2007 ГОСТ 30416-96 и ТНПА устанавливающие требования | СТБ 2176-2011 СТБ 1164.1-2009 СТБ 1164.2-2009 СТБ 1377-2003 |
| 19. Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. 19.1 Штукатурные системы |  | 19.1.1 Внешний вид системы утепления | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2032-2010 п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 |
|  |  | 19.1.2. Отклонение установки цокольных планок |  | СТБ 2032-2010 п.7.3 |
|  |  | 19.1.3. Отклонение установки опорных элементов |  | СТБ 2032-2010 п.7.4 СТБ 2034-2010 п.7.8 |
|  |  | 19.1.4. Установка конструктивных элементов теплоизоляционного слоя |  | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
|  |  | 19.1.5. Наличие швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
|  |  | 19.1.6 Перепад на стыках смежных плит (блоков) |  | СТБ 2032-2010 п.7.8 |
|  |  | 19.1.7. Толщина армированного слоя, толщина декоративнозащитного слоя |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.5 |
|  |  | 19.1.8 Наличие пузырей, морщин, складок армирующей сетки, двойного слоя армирующей сетки |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 |
| 19. Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. 19.2.Вентилируемые системы |  | 19.2. Внешний вид системы утепления | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2032-2010 п.8.4, СТБ 1474-2004 п.5.5 |
|  |  | 19.2.1 Температура воздуха в зоне производства работ |  | СТБ 2034-2010 п.5 СТБ 2032-2010 п.5 |
|  |  | 19.2.2 Соответствие расположения подоблицовочных конструкций требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2009 п.7.3 |
|  |  | 19.2.3. Наличие швов между теплоизоляционными плитами |  | СТБ 2034-2009 п.7.5 СТБ 2032-2010 п.7.7 |
|  |  | 19.2.4. Отклонение элементов каркаса (направляющих) от вертикальности |  | СТБ 2034-2009 п.7.6 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. 19.2.Вентилируемые системы |  | 19.2.5. Отклонение элементов каркаса (направляющих) от горизональности, прямолинейности (ровность) | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2034-2009 п.7.6 |
|  |  | 19.2.6. Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2009 п.7.7 |
|  |  | 19.2.7. Установка опорных элементов |  | СТБ 2034-2009 п.7.8 |
|  |  | 19.2.8. Соответствие применяемых крепежных элементов требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2009 п.8.1 |
|  |  | 19.2.9. Отклонение от вертикальности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2009 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.6 |
|  |  | 19.2.10. Отклонение от прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2009 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.8 |
|  |  | 19.2.11. Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СТБ 2034-2009 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
|  |  | 19.2.12. Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СТБ 2034-2009 п.8.4 СТБ 1473-2004 п.5.7.4 |
|  |  | 19.2.13. Перепад между элементами облицовки на стыках и швах |  | СТБ 2034-2009 п.8.8 |
| 19 Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. 19.3.Системы на основе комплексных теплоизоляционных изделий |  | 19.3.1 Внешний вид системы утепления | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-3.02-113-2009 ТКП-45-3.02-114-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2088-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.5.3 СТБ 1474-2004 п.5.5 |
|  |  | 19.3.2. Температура воздуха в зоне производства работ |  | СТБ 2088-2010 п.5 |
|  |  | 19.3.3. Установка теплоизоляционных изделий и крепежных элементов |  | СТБ 2088-2009 п.7.4 |
|  |  | 19.3.4. Наличие швов между теплоизоляционными изделиями (в случае их открытости для осмотра) |  | СТБ 2088-2010 п.7.6 СТБ 2032-2010 п.7.7 |
|  |  | 19.3.5. Отклонение от вертикальности поверхности |  | СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.6 |
|  |  | 19.3.6. Отклонение от прямолинейности поверхности |  | СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.8 |
|  |  | 19.3.7. Отклонение от вертикальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.8.4 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
|  |  | 19.3.8. Отклонение от горизонтальности швов между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.8.5 СТБ 1473-2004 п.5.7.4 |
|  |  | 19.3.9. Отклонение ширины швов между теплоизоляционными изделиями, заполнение швов |  | СТБ 2088-2010 п.8.6 |
|  |  | 19.3.10. Перепад на стыках смежных теплоизоляционных изделий |  | СТБ 2088-2010 п.8.7 СТБ 2034-2010 п.8.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов |  | 20.1 Устройство оснований под рулонные и мастичные кровли | ТР 2009/013/BY, СНБ 5.08.01-2000 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1992-2009 п.4 |
|  |  | 20.1.1 Чистота поверхности основания |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.1 |
|  |  | 20.1.2 Размеры переходных бортиков, горизонтальных штраб в стенах (парапетах) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.2 |
|  |  | 20.1.3 Толщина слоев растворных стяжек и монолитных слоев эксплуатируемых кровель |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.2 |
|  |  | 20.1.4 Размещение температурно-усадочных швов эксплуатируемых кровель |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.2 |
|  |  | 20.1.5 Наличие и качество выполнения штукатурки вертикальных поверхностей стен, парапетов, стенок вентиляционных устройств |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.4 |
|  |  | 20.1.6 Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель |  |  |
|  |  | 20.1.7. Сплошность нанесения мастики при устройстве мастичной пароизоляции, слоев мастичного водоизоляционного ковра, наклейке первого слоя водоизоляционного ковра из рулонных материалов |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.5 |
|  |  | 20.1.8. Количество мастичных слоев и слоев армирующего материала |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.8 |
|  |  | 20.1.9. Внешний вид пароизоляции из слоя мастики и водоизоляционного ковра из мастики |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.9 |
|  |  | 20.1.10. Сплошность наварки (наклейки) на грунтованное основание слоев водоизоляционного ковра из рулонных материалов и слоев между собой |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.10 |
|  |  | 20.1.11. Отклонение ровности поверхности водоизоляционного ковра мастичной и рулонной кровли от прямолинейности |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.14 |
|  |  | 20.1.12. Сплошность выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |
|  |  | 20.1.13. Качество выполнения работ в местах примыканий кровли к стенам, парапетам, дымовым и вентиляционным каналам, светоаэрационным фонарям, проходам сквозь кровлю коммуникаций и технологического оборудования, к дверным проемам выходов на кровлю |  | СТБ 1992-2009 п.п. 7.5, 7.5.1-7.5.3, 7.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Устройство кровель из листовых и штучных материалов |  | 21.1. Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА | ТР 2009/013/BY, СНБ 5.08.01-2000 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2040-2010 п.5.2.8 |
|  |  | 21.2. Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.9 |
|  |  | 21.3. Узлы примыкания, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.8 |
|  |  | 21.4. Соответствие молниезащиты (защиты от статического электричества) требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.10 |
| 22. Монтаж деревянных конструкций |  | 22.1 Глубина врубок | ТР 2009/013/BY, ТКП-45-5.05-64-2007 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1766-2007 п.5.7 |
|  |  | 22.2. Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью |  | СТБ 1766-2007 п.6.7 |
|  |  | 22.3. Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1766-2007 п.6.8 |
|  |  | 22.4. Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности |  | СТБ 1766-2007 п.6.16 |
|  |  | 22.5. Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.19 |
|  |  | 22.6. Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СТБ 1766-2007 п.6.22 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 22.7. Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | СТБ 1766-2007 п.6.25 |
|  |  | 22.8. Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СТБ 1766-2007 п.6.26 |
|  |  | 22.9. Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.27 |
| 23. Монтаж легких ограждающих конструкций |  | 23.1 Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1970-2009 п.4 |
|  |  | 23.2. Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.4 |
|  |  | 23.3 Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.5.5 |
|  |  | 23.4 Внешний вид перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.8 |
|  |  | 23.5 Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.6.9 |
|  |  | 23.6 Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.6.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Монтаж легких ограждающих конструкций |  | 23.7 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1970-2009 п.6.11 |
|  |  | 23.8 Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |
|  |  | 23.9 Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки |  |  |
|  |  | 23.10 Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 23.11 Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009 п.7.5 |
|  |  | 23.12 Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.8 |
|  |  | 23.13 Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.9 |
|  |  | 23.14 Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.10 |
| 24. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | 24.1. Арматурные работы | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 24.1.2. Состояние арматурных изделий |  | СТБ 1958-2009 п.6.2 |
|  |  | 24.1.3 Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | СТБ 1958-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 24.1.4. Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 24.1.5. Соответствие вязки стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СТБ 1958-2009 п.6.5 |
|  |  | 24.1.6. Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СТБ 1958-2009 п.6.6 |
|  |  | 24.2 Бетонные работы |  |  |
|  |  | 24.2.1. Прочность бетона (метод ударного импульса) |  | СТБ 1958-2009 п.7.10 ГОСТ 22690-88 |
|  |  | 24.2.2. Внешний вид поверхностей конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.1 |
|  |  | 24.2.3. Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 24.2.4. Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | 25.1.1 Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1959-2009 п.4.3 |
|  |  | 25.1.2 Отклонение толщины шва между блоками |  | СТБ 1959-2009 п.4.4 |
|  |  | 25.1.3 Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009 п.4.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.1.4 Перепад между смежными блоками |  | СТБ 1959-2009 п.4.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.2.1 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей |  | СТБ 1959-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.2.2 Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | СТБ 1959-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.2.4 Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.3 Монтаж ригелей, балок, ферм, плит |  |  |
|  |  | 25.3.1 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками |  | СТБ 1959-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.3.2 Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009 п.6.7 |
|  |  | 25.4.2 Разность отметок верха панелей |  | СТБ 1959-2009 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.5 Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок |  |  |
|  |  | 25.5.1 Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов |  | СТБ 1959-2009 п.8.5 |
|  |  | 25.5.2 Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СТБ 1959-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.5.3. Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009 п.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.5.4. Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009 п.8.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 25.5.5. Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п.8.12 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 Возведение каменных и армокаменных конструкций |  | 26.1 Температура и влажность наружного воздуха | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.02-82-2010 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2087-2010 п.5.1 |
|  |  | 26.2 Отклонение от горизонтали рядов кладки и верха кладки, соответствие отметок верха кладки проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.3 Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.4 Толщина конструкций |  | СТБ 2087-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.5 Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.6 Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.7 Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.8 Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.9 Соответствие перевязки швов проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.18 |
|  |  | 26.10 Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.11 Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.20 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.12 Соответствие армирования кладки, каменных перемычек и крепления кладки проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.21 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.13 Соответствие устройства деформационных швов проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.22 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.14 Соответствие выполнения технологических разрывов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.23 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.15 Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.32 |
| 27. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации |  | 27.1. Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-4.01-29-2006 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 2072-2010 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 27.2 Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2072-2010 п.7.4.1 СТБ 1133-98 |
|  |  | 27.3. Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.6 |
|  |  | 27.4. Уклон лотков желоба и каналов |  | СТБ 2072-2010 п.21.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Устройство полов |  | 28.1 Подготовка основания или нижележащего слоя | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 28.1.1 Коэффициент уплотнения грунта (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1483-004 п.7.1 ГОСТ 19912-2001 СТБ 1377-2003 |
|  |  | 28.1.2 Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.7.2 |
|  |  | 28.1.3 Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 28.2 Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки |  |  |
|  |  | 28.2.1 Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.8.5 |
|  |  | 28.2.2 Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.8.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 28.2.3 Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.8.7 |
|  |  | 28.3. Устройство гидроизоляции |  |  |
|  |  | 28.3.1. Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.11 |
|  |  | 28.3.2 Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 28.3.3 Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.13 |
|  |  | 28.3.4 Прочность сцепления гидроизоляции с основанием: метод 1, метод 2 |  | СТБ 1483-2004 п.10.14 |
|  |  | 28.3.5 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1483-2004 п.10.16 |
|  |  | 28.4 Устройство покрытий |  |  |
|  |  | 28.4.1 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
|  |  | 28.4.2 Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
|  |  | 28.4.3 Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 28.4.4 Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.5 |
|  |  | 28.5 Устройство монолитных покрытий |  |  |
|  |  | 28.5.1 Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
|  |  | 28.6.1 Отклонение от горизонтальности лаг |  | СТБ 1483-2004 п.14.3 |
|  |  | 28.6.2 Расположение стыков торцов элементов покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.6 |
|  |  | 28.6.3 Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.9 |
|  |  | 28.6.4 Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
|  |  | 28.6.5 Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004 п.14.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Устройство полов |  | 28.7 Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 28.7.1 Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004 п.15.4 |
|  |  | 28.8 Устройство сплошных (бесшовных) покрытий |  |  |
|  |  | 28.8.1 Количество слоев покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.4 |
|  |  | 28.8.2 Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.16.8 |
|  |  | 28.9. Устройство покрытий из штучных материалов |  |  |
|  |  | 28.9.1 Соответствие укладки плитки требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.17.1 |
|  |  | 28.9.2 Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 28.9.3 Ширина швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
|  |  | 28.9.4 Соответствие заполнения швов требованиями проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.17.4 |
|  |  | 28.9.5 Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.17.5 |
|  |  | 28.9.6 Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.17.6 |
| 29. Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | 29.1.1 Толщина слоя основания | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1685-2006 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 29.1.2. Ровность выравнивающего слоя основания |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2. |
|  |  | 29.1.3 Степень уплотнения слоя песчаного основания (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1685-2006 п.6.7 СТБ 1377-2003 |
|  |  | 29.2 Установка бортового камня |  |  |
|  |  | 29.2.1 Прямолинейность уста- новки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 29.2.2 Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
|  |  | 29.2.3 Внешний вид лицевой поверхности бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
|  |  | 29.3 Устройство сборного покрытия из плит тротуарных |  |  |
|  |  | 29.3.1 Перепад высот между смежными элементами плит |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 29.3.2 Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 29.3.3 Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 29.3.4 Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 29.3.5 Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 29.3.6 Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 29.3.7 Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Изоля-ционные ра-боты |  | 30.1. Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | ТР 2009/013/BY, ТКП 45-5.08-75-2007 и ТНПА, устанавливающие требования |  |
|  |  | 30.1.1. Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-08 п.7.7 |
|  |  | 30.1.2. Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-08 п.7.8 |
|  |  | 30.1.3. Количество слоев расположение и величина нахлестки полотнищ |  | СТБ 1846-08 п.7.5 |
|  |  | 30.2. Окрасочная (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная) |  |  |
|  |  | 30.2.1. Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-08 п.8.6 |
|  |  | 30.2.2. Прочность сцепления (сцепление) ГИ с основанием |  | СТБ 1846-08 п.8.7 |
|  |  | 30.2.3. Сплошность нанесения ГИ (для бассейнов) с применением мастик и проникающих составов |  | СТБ 1846-08 п.8.8 |
|  |  | 30.2.4. Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-08 пп.8.4, 7.5 |
| 31.1 Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  | 31.1 Устройство фундаментов | ТР 2009/013/BY, СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-99 |  |
|  |  | 31.1.1 Геометрические параметры конструкций сборных фундаментов, положение фундаментных болтов и закладных деталей |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.1 СТБ 1076-97 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.1.2. Прочность бетона конструкций сборных фундаментов (метод ударного импульса) |  | СТБ 1164.1-2009п.6.1 СТБ 1076-97 п.6.2 ГОСТ 22690-88 |
|  |  | 31.1.3 Геометрические параметры арматурных изделий, закладных деталей, фундаментных болтов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.3 |
|  |  | 31.1.4 Глубина заложения фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.1.5 Точность расположения фундаментов в плане |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.1.6 Размеры монолитных фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.1.7 Отклонение от вертикали монолитных столбчатых фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.1.8 Распалубочная прочность бетона монолитных фундаментов (метод ударного импульса) |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.10 ГОСТ 22690-88 |
| 31.2 Устройство свайных фундаментов |  | 31.2.1 Фундаменты из забивных свай | ТР 2009/013/BY, П1-2000 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-99 |  |
|  |  | 31.2.2 Внешний вид, состояние поверхности конструкций, наличие антикоррозионной защиты металлических частей, наличие маркировки |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.1 |
|  |  | 31.2.3 Геометрические параметры конструкций свай, положение закладных деталей |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.1-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2 Устройство свайных фундаментов |  | 31.2.4 Глубина погружения свай | ТР 2009/013/BY, П1-2000 к СНБ 5.01.01-99 П13-01 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-99 | СТБ 1164.3-2009 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.3.1 Фундаменты из буронабивных свай |  |  |
|  |  | 31.3.2 Внешний вид, состояние арматурных каркасов, геометрические параметры |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.4 |
|  |  | 31.3.3 Диаметр скважины |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.3.4 Глубина скважины |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.3.5 Точность установки в скважину арматурного каркаса |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 31.3.6 Класс бетона сваи по прочности на сжатие |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.14 ГОСТ 22690-88 |
| 32. Штукатурные и облицовочные работы |  | 32.1 Температура и влажность окружающего воздуха | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1473-2004 п.5.2 |
|  |  | 32.2 Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности (углов), горизонтальности и прямолинейности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.7, 5.8 |
|  |  | 32.3 Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.5.10 |
|  |  | 32.4 Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием: метод простукивания |  | СТБ 1473-2004 п.5.11 ГОСТ 28089 п.п. 4.4, 4.5, |
|  |  | 32.5 Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п.п. 6.8, 6.9 |
|  |  | 32.6 Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
|  |  | 32.7 Внешний вид облицовочанной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
|  |  | 32.8 Перепад между изделиями на стыках и швах |  | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
|  |  | 32.9 Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
|  |  | 32.10 Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.6.13 метод 1 |
| 33 Малярные и обойные работы |  | 33.1 Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1474-2004 п.5.1 |
|  |  | 33.2 Внешний вид окрашенной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п.п. 5.4, 5.5 |
|  |  | 33.3 Отклонение от горизонтальности (для потолков) и вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
|  |  | 33.4 Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СТБ 1474-2004 п.6.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 Стекольные работы |  | 34.1 Температура окружающего воздуха | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА, устанавливающие требования | СТБ 1475-2004 п.5.1 |
|  |  | 34.2 Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) и полнота заполнения фальцев створок замазкой |  | СТБ 1475-2004 п.6.5 |
|  |  | 34.3 Толщина слоя замазки (мастики) |  | СТБ 1475-2004 п.6.6 |
|  |  | 34.4 Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1475-2004 п.6.7 |
|  |  | 34.5 Плотность прилегания стекла к створке |  | СТБ 1475-2004 п.6.9 |
|  |  | 34.6 Внешний вид установленного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.6.10 |
|  |  | 34.7 Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы |  | СТБ 1475-2004 п.8.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 34.8 Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п.8.4 |
|  |  | 34.9 Внешний вид конструкций из профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п.8.7 |
|  |  | 34.10 Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п.9.3 |
|  |  | 34.11 Соответствие установки штапиков требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п.9.4 |
|  |  | 34.12 Внешний вид установленных стеклопакетов |  | СТБ 1475-2004 п.9.5 |
| 35. Заполнение оконных и дверных проемов |  | 35.1. Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 | СТБ 1476-2004, п.4.3 |
|  |  | 35.2. Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков |  | СТБ 1476-2004, п.4.4 |
|  |  | 35.3. Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476-2004, п.4.7 |
|  |  | 35.4. Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1476-2004, п.4.5 |
|  |  | 35.5. Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004, п.5.2 |
|  |  | 35.6. Величина уклона подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004, п.5.3 |
|  |  | 35.7. Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004, п.5.5 |
|  |  | 35.8. Величина уклона сливов |  | СТБ 1476-2004, п.6.1 |
|  |  | 35.9. Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1476-2004, п.6.4 |
|  |  | 35.10. Величина напуска наличника на дверную коробку |  | СТБ 1476-2004, п.7.1 |
|  |  | 35.11. Отклонение от вертикальности наличников |  | СТБ 1476-2004, п.7.2 |
|  |  | 35.12. Отклонение от горизонтальности наличников |  | СТБ 1476-2004, п.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Монтаж стальных конструкций |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения: | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 |  |
|  |  | 33.1. Плотность стяжки собранного пакета. |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |
|  |  | 33.2. Монтаж металлических связей: соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта. |  | СТБ 1749-2007, п.12.18 |
|  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: |  | СТБ 1749-2007, п. 5.1 СТБ 1749-2007, п.7.6 СТБ 1749-2007, п.8.5 СТБ 1749-2007, п.8.6 СТБ 1749-2007, п.8.8 СТБ 1749-2007, п.12.35 |
|  |  | 33.3. Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций. |  |  |
|  |  | 33.4. Плотность стяжки собранного пакета. |  |  |
|  |  | 33.5. Натяжение болтов. |  |  |
|  |  | 33.6. Плотность соединений. |  |  |
|  |  | 33.7. Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта. Профилированный лист: 33.8. Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  |  |
|  |  | 33.9. Соответствие крепления настила требованиям проекта. |  | СТБ 1749-2007, п.12.37 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |